## Slide 1: Друковані плати
- Конструкція;
- Основні параметри ДП;
- Технологія виготовлення ДП за лазерно-прасковою технологією.

## Slide 2: Зовнішній вигляд материнської плати персонального комп’ютера
DIP елементи
Планарні елементи
Маркування
Провідники
Монтажні отвори
Контактні площадки

## Slide 3: Зовнішній вигляд гнучко-жорсткої плати
Жорстка частина плати
Гнучка частина плати

## Slide 4: Конструкція друкованої плати
Планарна контактна площадка
Паяльна маска
Мідний провідник
Контактна площадка з отвором
Діелектрична основа
Маркування
Наскрізний отвір

## Slide 5: Конструкція містка гнучко-жорсткої плати
Товщина |  |  |  |  |  |  | 
 | Маска |  |  |  | Маска |  | 0,025 мм
Top | Шар міді |  |  |  | Шар міді |  | 0,05 мм
 |  |  |  |  |  |  | 0,4 мм
 | Препрег |  |  |  | Препрег |  | 0,063 мм
 | Препрег |  |  |  | Препрег |  | 0,063 мм
 | Препрег | Поліімідне покриття |  |  |  | Препрег | 0,0125 мм
 | Препрег | Адгезив |  |  |  | Препрег | 0,0125 мм
Int 1 | Шар міді |  |  |  |  |  | 0,0125 мм
 | Адгезив |  |  |  |  |  | 0,0125 мм
 | Поліімід |  |  |  |  |  | 0,0125 мм
 | Адгезив |  |  |  |  |  | 0,0125 мм
Int 2 | Шар міді |  |  |  |  |  | 0,0125 мм
 | Препрег | Адгезив |  |  |  | Препрег | 0,0125 мм
 | Препрег | Поліімідне покриття |  |  |  | Препрег | 0,0125 мм
 | Препрег |  |  |  | Препрег |  | 0,063 мм
 | Препрег |  |  |  | Препрег |  | 0,063 мм
 |  |  |  |  |  |  | 0,4 мм
Bottom | Шар міді |  |  |  | Шар міді |  | 0,05 мм
 | Маска |  |  |  | Маска |  | 0,025 мм
 | Разом: |  |  |  |  |  | 1,3245 мм

## Slide 6: Конструкція плати на металевій основі
Друкована плата
Препрег
Мідна або алюмінієва основа

## Slide 7: Покриття друкованої плати
Тип | Призначення та особливості
Паяльна маска | Для захисту при пайці Кольори: зелений, синій, червоний, жовтий, чорний, білий
Маркування | Для ідентифікації Кольори: жовтий, чорний, білий
Маска, що відшаровується | Для тимчасового захисту поверхні. За необхідності легко видаляється
Карбон | Для створення клавіатур. Має високу зносостійкість
Графіт | Для створення резисторів. Бажана лазерна підгонка
Срібне покриття | Для створення струмопровідних містків

## Slide 8: Типи друкованих плат
Одношарові друковані плати
- прості задачі (блоки живлення, пульти);
– мала вартість.
Двошарові друковані плати
- найбільш поширені;
відносно прості;
помірна вартість;
гарна комутаційна властивість.
Багатошарові друковані плати
дорожче за своїх конкурентів;
висока щільність монтажа електроних компонентів;
можливість коммутації сучасних мікросхем з високою щільністю виводів (наприклад, BGA).

## Slide 9: Деякі види багатошарових друкованих плат
Попарно-двошарові плати
- зпресовують з двошарових;
– підвищена комутаційна здатність за рахунок не наскрізних отворів.
Плати зі скритими отворами
- дозволяють максимально використовувати зовнішні поверхні багатошарової плати, що дозволяє ущільнити монтаж елементів, а також підвищити комутаційну властивість плат.
Плати з мікроотворами
розмір мікроотворів – 100 мкм;
сама висока комутаційна властивість;
висока вартість.

## Slide 10
Методи виготовлення друкованих плат у промислових масштабах
Субстрактивний
Адитивний
Хімічний
Комбінований
Хіміко-гальваничний
Хімічний
Фотодрук
Офсетний друк
Сіткографія
Позитивний
Негативний

## Slide 11: Основні параметри та вимоги до топології друкованих плат
Геометричні розміри елементів топології та точність їх виконання ;
Електричні параметри друкованої плати;
Механічні властивості;
Теплові параметри (особливо для багатошарових плат).
Електричні параметри друкованих плат
Питомий опір діелектрика;
Пробивна напруга діелектрика;
Питомий опір струмопровідного шару;
Діелектрична постійна;
Тангенс кута втрат.

## Slide 12: Основні розміри топології друкованих плат
b
t – ширина проводника
S – зазор между элементами рисунка,
D – диаметр контактной площадки
d – диаметр отверстия
b – гарантированный поясок
b = (D-d)/2

## Slide 13: Класи точності друкованих плат за ГОСТ 23.751-86
Умовне позначення | Номінальне значення параметрів для класу точності |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
t, мм | 0,75 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,1
S, мм | 0,75 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,1
b, мм | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,025
f | 0,4 | 0,4 | 0,33 | 0,25 | 0,2
f – співвідношення мінімального діаметру отвору до товщини друкованої плати

## Slide 14: Технологічні можливості сучасного виробництва друкованих плат
 | Параметри (розміри в мм) | Спрощений | Стандарт | Ускладнений
1 | Кількість шарів ДП | до 6 | до 24 | до 64
2 | Ширина провідника | 0,15 | 0,1 | 0,075
3 | Зазор між провідниками | 0,15 | 0,1 | 0,075
4 | Поясок металізованого отвору | 0,2 | 0,15 | 0,1
5 | Діаметр наскрізного переходу | 0,2 | 0,15 | 0,1
6 | Мінімальна площадка наскрізного переходу | 0,6 | 0,45 | 0,35
7 | Зазор від отвору до металу в шарах БДП | 0,4 | 0,35 | 0,3
8 | Відношення товщини ДП до діаметру перехідного отвору | 6:1 | 10:1 | 18:1
9 | Товщина БДП | 0,8-2,4 | 0,5-4,5 | 0,3-8,0
10 | Максимальний розмір ДП | 400х600 | 600х600 | 1100х600
11 | Мінімальний розмір ДП | 50х50 | 30х30 | 15х15
12 | Зазор від площадки до маски | 0,1 | 0,075 | 0,05
13 | Діаметр «глухого» отвору | 0,2 | 0,15 | 0,1
14 | Діаметр площадки «глухого» отвору | 0,6 | 0,45 | 0,3

## Slide 15: Групові заготівки

## Slide 16: Особливості проектування топології друкованих плат
Чим товщий шар міді – тим ширше повинні бути провідники та відстань між ними
Маска
Шар міді
Склотекстоліт
Рух процесу травлення міді

## Slide 17: Пробивна напруга друкованих плат відповідно до ГОСТ 23751-86
A
Напруга U, В | Зазор А, мм
10 / 25 | 0,1 - 0,2
30 / 50 | 0,2 – 0,3
100/400 | 0,7 – 1,2
250/1500 | 5,0 – 7,5
СКЛОТЕКСТОЛІТ
Нормальні умови
Вологість, знижений тиск

## Slide 18: Опір провідників друкованих плат відповідно до ГОСТ 23751-86
Зовнішні шари – максимальний струм до 250 А/мм2;
Внутрішні шари – максимальний струм до 100 А/мм2;
При струмі 3А провідник шириною 1мм при товщині мідного шару 35 мкм нагрівається на 20 ºС при природній конвекції.

## Slide 19: “Лазерно-праскова” технологія виготовлення друкованих плат
Лазерно-праскова технологія (англ. Iron Toner Transfer for PCB Making) — технологія виготовлення друкованих плат, в основі якої лежить термоперенос тонера лазерного принтера з паперу на поверхню металізації майбутньої друкованої плати.
З її допомогою можна в домашніх умовах виготовляти складні одно- і двошарові друковані плати з товщиною друкованих провідників та відстанню між ними від 0,3 мм і більше.

## Slide 20: Інструменти та матеріали
Фольгований склотекстоліт
Перманентний маркер
Лазерний принтер
- для якісного виготовлення друкованої плати важливо використовувати новий, чи якісно заправлений картридж та вимкнути в налаштуваннях принтера функцію економії тонера
Глянцевий папір (при відсутності звичайний офісний)
Наждачний папір
- зернистістю P1000 —P2000 згідно ISO-6344
Розчинник
- для знежирення перед термопереносом тонера і стирання тонеру після витравлення плати
Праска
- Оптимальною температурою термопереносу тонера є 190 °C, хоча вона може варіюватись від 150 до 200 градусів в залежності від виробника тонера
Прокладкові матеріали
- фольгований склотекстоліт
Розчин для витравлювання
- Водяні розчини сульфату амонію, хлорного заліза, мідного купоросу і кухонної солі, перекису водню в присутності лимонної кислоти.

## Slide 21: Порядок створення топології друкованої плати (крок 1)
Для створення топології друкованої плати застосовуються різноманітні радіотехнічні САПР, наприклад: EAGLE, Altium Designer (ex-P-CAD), Proteus Design, AutoCAD, Sprint Layout та інші. В нашому випадку буде використано програму Sprint Layout, через простоту для нескладних проектів друкованих плат.

## Slide 22: Порядок створення топології друкованої плати (крок 2)
Роздруковувати рисунок майбутньої друкованої плати у масштабі 1:1 необхідно в дзеркальному відображенні попередньо налаштувавши найвищу контрастність друку.
Плата після розводки доріжок у програмі Sprint Layout
Вигляд зображення плати після відзеркалювання

## Slide 23: Порядок створення топології друкованої плати (крок 3)
Підготовка заготівки для друкованої плати:
1. Вирізання плати необхідного розміру, та зачищення країв
2. Полірування шару міді за допомогою наждачного паперу з зернистістю 1500-2000

## Slide 24: Порядок створення топології друкованої плати (крок 4)
3. Наклеювання роздрукованого рисунку на підготовлену плату
4. Після чого все добре прасуємо, рівномірно нагріваючи плату та прижимаючи праску до шару паперу.

## Slide 25: Порядок створення топології друкованої плати (крок 5)
5. Після переводу тонеру на плату, розміщуємо наш “бутерброт” під струмінь води. Після повного розмокання паперу, повільно знімаємо його з плати і під час знімання направляємо струмінь води між платою та папером. В результаті всіх маніпуляцій ми повинні отримати плату з дзеркальним рисунком з тонеру.
6. Після змивання паперу потрібно уважно оглянути плату на наявність дефектів струмопровідних доріжок, та підкорегувати їх цілісність за допомогою перманентного маркеру.

## Slide 26: Порядок створення топології друкованої плати (крок 6)
7. Підготовлену плату з нанесеним рисунком з тонеру розміщуємо в ванночку з розчином для витравлювання. Час витравлювання плати буде залежати від товщини шару міді на склотекстоліті, концентрації розчину та його температури. Занадто підвищувати швидкість витравлювання недоцільно, через можливість бокового підтравлювання струмопровідних доріжок, особливо малої ширини. В результаті у нас повинна вийти друкована плата на якій лише не вистачає отворів для кріплення радіоелементів.

## Slide 27: Порядок створення топології друкованої плати (крок 7)
8. Плату промити розчинником від залишків тонеру, протерти спиртом для очищення від залишків розчинника і можна приступати до просвердлювання отворів.
9. Свердлити краще на мініатюрному свердлильному верстаті, тому що при ручному свердлінні вертикальності отворів дотриматися складно. Свердлити треба обережно і акуратно, використовуючи протравлені точки в центрах п'ятаків для центрування свердла.
Якщо є необхідність в отворах діаметром більше 0,5 мм - спочатку треба просвердлити отвори свердлом 0,5 мм, а потім вже розсвердлювати до потрібного діаметру.