1.Для чого призначені полімерцементні декоративні штукатурки ?

для декоративного опорядження поверхонь.

3. Як діляться ПДШ від величини зерен ?

на –грубо дисперсні, середньо дисперсні, дрібнодисперсні

5. Які вимоги ставлять до ПДШ на основі сухих сумішей?

- висока адгезія до основи

- мінімальне водопоглинання

- гідрофобний ефект

- добра паропроникність

- тріщиностійкість

- легко наноситься на поверхню

- модуль пружності опоряджувальних покриттів має бутивищим ніж основи.

7. Призначення грунтовки СТ 99

- СТ 99 Грунтовка з антимікробною добавкою

- Призначена для грунтовки основ, уражених бактеріями, грибками та лишайниками, після попереднього очищення, з метою зміцнення і запобігання повторному ураженню цих основ руйнівними бактеріями, грибками та лишайниками різних видів.

- Глибокопроникна, паропроникна, безбарвна, не містить важких металів, екологічно чиста.

11. Які властивості СТ 35 ?

СТ 35 стійка :

- до атмосферних впливів

- має гідрофобні властивості

- паропроникна

- стійка до стирання

- легко миється

- екологічно чиста

13. Як готують суміш ?

Після підготовки основи готують розчинову суміш. Дляцього до сухої суміші додають розраховану залежно від марки матеріалукількість чистої води, що має температуру 15 - 20 С , ретельно перемішуютьуручну або за допомогою електроміксера (дриля з насадкою)

15. Як наносять суміш СТ 35 ?

Розчинову суміш СТ35 наносять шаром завтовшки 5-6 мм, СТ - 137 шаром 3-5 мм, після чого формують товщину шару покриття, що відповідає розміру зерна наповнювача штукатурки. При цьому інструмент слід тримати під кутом 50 градусів до поверхні, знімаючи розчинову суміш до появи численних розривів. У момент початку тужавлення приступають до формування фактури покриття.

17. Як захищають свіжу штукатурку?

- Свіжу суху штукатурку потрібно захищати протягом 3 діб від дощових опадів. З цією метою будівельні риштування вкривають сіткою або фольгою.

19. Які вимоги до якості штукатурки ?

- Тріщинки , дутики та пропуски штукатурки недопускаються. Наявність штукатурки , відшарованої від поверхні, перевіряютьлегким простукуванням дерев’яним молотком. Такі місця штукатуркидопускається перевіряти методом ультразвукового ( наскрізного абоповерхневого) прозвучування. В окремих місцях можливе контрольне розкриттяштукатурки.

- Колір, відтінок і фактура декоративної штукатуркимають відповідати встановленому проектом зразку. Допускаються незначні (до10 % площі) зміни меж у стиках, а також малопомітні сліди стиківштукатурки через перерви в роботі на коротких лініях, наприклад між вікнами
і дверима, та на ділянках стін завдовжки до 10 м.

- Не допускаються смуги, що різняться за кольором аботоном від основного кольору штукатурки, а також плями від ремонту ізакладання місць кріплення риштувань і правил. *

- Стики або межі захваток декоративної штукатурки маютьбути в найменш помітних місцях.

2. З чого складаються полімерцементні декоративні штукатурки ?

Складаються з :

- цементу;

- вапна

- наповнювачів (кварцового піску і білих карбонатів)

- полімерного зв’язника

- уповільнювачів тужавлення

- водоутримувального агента

- реологічних добавок

4. Чи можна робити технологічні інтервали під час опорядження ПДШ ?

- Ні, потрібно опряджувальні роботи робити послідовно.

6. Призначення грунтовки СТ17.

Грунтовка глибокопроникна СТ 17 призначена для укріплення та просочування пористих, неміцних та сильно поглинаючих основ (легкий бетон, штукатурки, гіпсові та цегляні поверхні), збільшення адгезії матеріалів Сегеsit до основи.

Особливо ефективна:

- для підвищення міцності поверхневого шару дуже слабких основ

- при відновленні фасадів будинків та споруд

- для скріплення поверхні стін перед наклеюванням тонкошарових шпалер та фарбуванням вододисперсійними фарбами

- при необхідності збереження кольору поверхні основи, що оброблюється.

8. Яке призначення Сегеsit СТ 35?

- Суміш, яка призначена для декоративного опорядження всередині і зовні будинку бетонних, цегляних, поштукатурених поверхонь.

10. Як підготовляють основи під опорядження ДПШ?

- Підготовку основ для нанесення полімерцементних штукатурок здійснюють згідно зі СниП 3.04.01-87 і ДБН В. 2.6 - 2001. Основа має бути сухою і міцною, без пошкоджень. Перед використанням розчинових сумішей СТЗ5, основу очищають від пилу, бруду, напливів, жирних плям та інших речовин, які знижують адгезію розчину до основи.

- Основи з міцних цементно - вапняних і цементно - піщаних штукатурок, цегли та бетону обробляють грунтувальною фарбою СегеsitСТ 16.

- Неміцні основи, а також основи з великим водопоглинанням обробляють грунтувальною фарбою Сегеsit СТ 17, а потім грунтувальною фарбою СегеsitСT16.

12. Чим наносять суміш ?

- Наносять розчинову суміш на поверхню фасаду за допомогою

- шпателя, терки або напівтерка з неіржавної сталі рухами знизу вгору.

14 Як отримати фактуру з матеріалу СТ 35

- Шорстку фактуру з матеріалу СТ 35 формують за допомогою
пластмасової або дерев’яної терки. Залежно від тривалості, інтенсивності і
напрямку руху терки отримують різні заглиблення: горизонтальні, вертикальні,
колові і перехресні.

- Під час формування фактур у цих випадках інструмент
потрібно тримати паралельно оброблювальній поверхні.

16. Які інструменти використовують для штукатурення ?

Під час роботи зі штукатурками на полімерцементній основі не можна користуватися іржавими інструментом і посудинами.