Інструкційно-технологічна картка на тему: «Декоративне опорядження поверхонь полімерцементною штукатуркою СТ-35»

I Склад технологічних операцій:

-   підготовка поверхні

-  нанесення шару СТ-35

-  формування покриття

II Матеріали:

- грунтувальна фарба Ceresit CT-16

- грунтовка Ceresit CT-17

- суміш СТ-35

ІІІ Інструменти та пристусування

- металеві шпателі

- гладилки

- металева лінійка

- терки

- контрольна лінійка.

IV Організація робочого місця

Продуктивність праці залежить від правильної організації робочого місця.

Робочим місцем називається частина виробничої площі, призначена для виконання певного обсягу трудових дій одним або кількома працівниками.

На робочому місці опоряджувальника мають бути обладнання, матеріали і знаряддя праці. Їх розміщують так, щоб не робити зайвих рухів. Ручний інструмент, який беруть правою рукою, має належати справа, а той який беруть лівою рукою  - зліва. Якщо для роботи потрібен столик, то його встановлюють так, щоб з місця можна було виконати якнайбільший обсяг роботи. Велике значення для організації робіт має своєчасна підготовка матеріалів і поточне забезпечення ними опоряджувальників

V Технологія виконання

Підготовку основ для нанесення полімерцементних штукатурок здійснюють згідно зі СниП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою і міцною, без пошкоджень. Перед використанням розчинових сумішей СТ35, основу очищають від пилу, бруду, напливів, жирних плям та інших речовин, які  знижують адгезію розчину до основи.

Основи з міцних цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок, цегли та бетону обробляють грнтувальною фарбою Ceresit CT-16.

Неміцні основи, а також основи з великим водопоглинанням обробляють ґрунтовкою Ceresit CT-17, а потім ґрунтувальною фарбою Ceresit CT-16.

Виконання робіт. Після підготовки основи готують розчинову суміш. Для цього до сухої суміші додають розраховану залежно від марки матеріалу кількість чистої води, що має температуру 15-20ºС, ретельно переміщують уручну або за допомогою електроміксера (дриля з насадкою)

Розчинову суміш витримують 5 хв для „дозрівання” і знову перемішують.

За нормальних умов (температура основи +5…+35ºС, температура повітря +20ºС, відносна вологість повітря 60%) розчинові суміші СТ 35.

Наносять розчинову суміш на поверхню фасаду за допомогою шпателя, терки або напівтерка з неіржавної сталі рухами знизу вгору.

Розрівнювати і ущільнювати розчинову суміш можна сталевою лінійкою завдовжки 80 см шпателем прямолінійними чи рухами знизу вгору. Рештки штукатурки знімають і використовують знову.

Розчинову суміш СТ35 наносять шаром завтовшки 5-6 мм, після чого формують товщину шару покриття, що відповідає розміру зерна наповнювача штукатурки. При цьому інструмент слід тримати під кутом 50º до поверхні, знімаючи розчинову суміш до появи численних розривів. У момент початку тужавлення приступають до формування фактури покриття.

Шорстку фактуру з матеріалу СТ 35 формують за допомогою пластмасової або дерев’яної терки. Залежно від тривалості, інтенсивності і напрямку руху терки отримують різні заглиблення: горизонтальні, вертикальні, колові і перехресні.

Під час формування фактур у цих випадках інструмент потрібно тримати паралельно оброблювальній поверхні.

Роботи на однорідній поверхні слід виконувати без перерв. У разі вимушеної перерви в роботі незакінчену поверхню потрібно закінчити „гострим ребром” за допомогою самоклеючої стрічки, яку наклеюють вздовж проведеної на поверхні опорядження лінії, і „натягнути” на неї штукатурку. При продовженні роботи стрічку зривають разом із рештками свіжої штукатурки.

При поновленні робіт не слід укладати штукатурку на поверхні , що обігріваються, на які потрапляє пряме сонячне проміння, а також виконувати опорядження під час дощу.

Свіжу суху штукатурку потрібно захищати протягом трьох діб від дощових опадів. З цією метою будівельні риштування вкривають сіткою або фольгою.

Під час роботи зі штукатурками на полімерцементній основі не можна користуватися іржавими інструментом і посудами.

Рештки розчинової суміші змивають водою; затверділий розчин видаляють механічним способом.

VI. Вимоги до якості.

У процесі виконання штукатурних робіт треба перевіряти:

- підготовку основи під штукатурення;

- якість сухих сумішей;

- температуру і вологість навколишнього середовища;

- дотримання технологічної послідовності операцій;

- товщину шару розчинової суміші;

- відповідність кольору; товщини шару та отриманої фактури обштукатуреної поверхні вимогам проекту;

- наявність, якість і справність необхідних для виконання роботи інструментів  і пристроїв.

У ході приймання виконаних штукатурних робіт потрібно перевірити:

- відповідність виду штукатурки вимогам проекту;

- якість штукатурного покриття;

- міцність зчеплення штукатурки з основи.

Виконавець робіт та інспектор спочатку мають візуально оглянути оглянути обштукатурені поверхні , потім за допомогою контрольно-вимірувальних приладів здійснити вибірковий контроль якості штукатурки. На кожні 10м штукатурки потрібно виконати 3-5 вимірювань.

Тріщини, дутики та пропуски штукатурки не допускаються . Наявність штукатурки, відшарованої  від поверхні, перевіряють легким простукуванням дерев’яним молотком. Такі місця штукатурки допускається перевіряти методом  ультразвукового (наскрізного або поверхневого ) прозвучування. В окремих місцях можливе контрольне розкриття штукатурки.

Колір, відтінок і фактура декоративної штукатурки мають відповідати встановленому проектом зразку. Допускаються незначні (до 10% плорщі) зміни меж у стиках, а також малопомітні сліди стиків штукатурки через перерви в роботі на коротких лініях , наприклад між вікнами і дверима, та на ділянках стін завдовжки до 10м.

Не допускаються смуги, що різняться за кольором або тоном від основного кольору штукатурки, а також плями від ремонту і закладання місць  кріплення риштування правил.

Стики або межі захваток декоративної штукатурки  мають бути в найменш помітних місцях (за водостічними трубами , колонами, в лузгах пілястр, міжповерхових поясках). На межах захваток не допускаються рвані краї.

VII.  Безпека праці.

- Під час виконання робіт обов’язково слід дотримуватися всіх правил техніки безпеки і виробничої санітарії. Робочі місця опоряджувальників обладнують засобами зв’язку, а також пристроями , які забезпечують нормальні гігієнічні умови(освітлення, захист від протягів, тощо).

- Розпаковуючи та дозуючи сухі будівельні суміші, а також приготовляючи розчинові суміші, слід уникати пиління та розсипання їх і працювати у респіраторах. Ручний інструмент має бути справним. Дерев’яні добре оброблені і міцно з‘єднані з інструментом. Ручки інструментів мають бути без гострих кутів і кромок. Категорично  забороняється брати руками розчини, в складі яких є вапно і цемент.