[image: image20.png]



КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Н.Г.Бачинська
[image: image21.png]




з професії маляр  2, 3, 4 – го розряду
_______________________________________________________________________________ 
(ПІБ учня)
· Завдання для поточного контролю предметних

 компетентностей учнів

· Завдання для узагальнюючого контролю 
· Тестові завдання 

· Лабораторні роботи
· Короткий термінологічний словник
УСІ НЕОБХІДНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ –
  В ОДНОМУ ЗОШИТІ!

Анотація


Зошит призначений  для комплексного контролю навчальних досягнень учнів з матеріалознавства. 


Він складається з завдань для поточного контролю та  спрямований на оперативне виявлення якості засвоєння учнями знань, навичок і вмінь на всіх етапах вивчення предмету.  Призначений для використання  вчителем у повсякденній навчальній роботі і здійснення у формі систематичних спостережень, усного опитування, письмових робіт, фронтальної бесіди для оперативного оцінювання знань учнів і якості навчально-виховної роботи на уроці.

А також з завдань для узагальнюючого контролю, який проводиться після вивчення однієї або  кількох програмних тем та спрямований  на виявлення рівнів оволодіння системою основних, більш узагальнених, елементів знань та застосування їх на практиці.

Тестовий контроль здійснюється за допомогою набору стандартизованих завдань і надає можливість викладачеві, за порівняно короткий час, перевірити засвоєння навчального матеріалу всіма учнями, виявити обсяг і рівень конкретних знань, умінь і навичок.

Зошит містить дванадцять лабораторних робіт, які  є одним із видів обов'язкових самостійних завдань  учнів. Вони передбачаються навчальним планом з предмету і проводяться під керівництвом викладача із застосуванням спеціальних приладів, матеріалів, інструментів та інших засобів навчання.


Однією з основних  задач зошиту є формування навичок самоконтролю учнями своєї навчальної діяльності,  який полягає  в запобіганні помилок та їх виправленні та об'єктивному самооцінюванні результатів навчання.

Зошит також містить короткий термінологічний словник з професії маляр.


 Контроль знань  у зошиті  здійснюється на всіх етапах навчання. 

Усі необхідні форми контролю – в одному зошиті!
ЯК ПРАЦЮВАТИ З ЗОШИТОМ

Ознайомся з правилами, яких ти повинен дотримуватись для того, щоб досягти найбільшого успіху.

ПРАВИЛО №1.


Уважно слухай головного інструктора – свого вчителя. Виконуй його вказівки.

ПРАВИЛО №2.


Будь активним. Пропонуй, не бійся ставити питання, давати відповіді.

 ПРАВИЛО №3.


Не нехтуй власною думкою, висловлюй її сміливо і впевнено.

ПРАВИЛО №4.


Будь спостережливим, розкривай повний зміст питань, аналізуй.
[image: image22.jpg]




ЗВЕРНИ УВАГУ!
[image: image23.jpg]



    

Опорний конспект
[image: image24.png]







Лабораторна робота                                                       
[image: image25.png]



     
  
Тестове завдання

[image: image26.png]Puc. 3 - O6’ eMomip.








Практичне завдання
[image: image27.png]







Письмове завдання
[image: image28.png]«3\ -




Контрольні питання для 
самостійної перевірки знань
[image: image29.png]



Контрольна робота
[image: image30.png]



Атестація
[image: image31.png]



 Короткий термінологічний словник

ВІДОМІСТЬ 
обліку навчальних досягнень учня під час вивчення предмету «Матеріалознавство»
 з професії «Маляр»
	№ ТО
	№ теми 
	Назва підтеми, яка підлягає оцінюванню
	Самоконтроль 
	Контроль засвоєння

	
	
	Класифікація будівельних матеріалів. Система нормативних документів
	
	

	
	
	Поняття про тверде тіло і колоїдно-дисперсні системи
	
	

	
	
	Фізичні властивості будматеріалів
	
	

	
	
	Визначення об’ємної ваги будівельних матеріалів
	
	

	
	
	Визначення густини будівельних  матеріалів 
	
	

	
	
	Визначення вологості й водовбирності будівельних матеріалів 
	
	

	
	
	Хімічні властивості матеріалів 
	
	

	
	
	Механічні властивості будівельних матеріалів 
	
	

	
	
	Класифікація зв’язуючих для фарбових сумішей
	
	

	
	
	Неорганічні зв’язуючі
	
	

	
	
	Органічні тваринні зв’язуючі
	
	

	
	
	Органічні природні зв’язуючі
	
	

	
	
	Синтетичні зв’язуючі 
	
	

	
	
	Оліфи
	
	

	
	
	Смоли, полімери, емульсії 
	
	

	
	
	Класифікація пігментів
	
	

	
	
	Колір як властивість пігментів
	
	

	
	
	Властивості пігментів 
	
	

	
	
	Визначення масло ємності пігментів
	
	

	
	
	Визначення луго-, водо- і маслостійкості пігментів
	
	

	
	
	Визначення покривності пігментів
	
	

	
	
	Підмазочні пасти, шпаклівки
	
	

	
	
	Розріджувачі, розчинники, змивки
	
	

	
	
	Класифікація та властивості лакофарбових матеріалів 
	
	

	
	
	Визначення умовної в’язкості  лакофарбових матеріалів 
	
	

	
	
	Визначення часу  і ступеня висихання лакофарбових матеріалів 
	
	

	
	
	Водорозчинні та легко смоляні фарби
	
	

	
	
	Емалі, олійні та алкіні фарби
	
	

	
	
	Лаки  і політури 
	
	


Рівень навчальних досягнень__________________________________________

[image: image32.png]


Тема: « Види і властивості будівельних матеріалів»

Практичне завдання

Ознайомлення з нормативними документами різного рівня.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[image: image1.emf]
Рис. 1 Зовнішні впливи на будинок


[image: image2.png]


Письмове завдання
1. Чим відрізняється будівельний матеріал від виробу?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які природні та штучні будівельні матеріали Ви знаєте?

___________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які органічні та неорганічні матеріали Ви знаєте?

___________________________________________________________________

4. Які стандарти діють в Україні?

___________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Проаналізуйте, які будівельні матеріали найчастіше використовуються у Вашому регіоні та яка їх ціна на різних ринках і в магазинах будівельних матеріалів.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

[image: image33.png]&




Тестове завдання
Оберіть правильні відповіді

1.У якому фізичному стані знаходяться речовини, застосовуються в малярних роботах:
а) твердому;
б) рідкому;
в) газоподібному; 
г) плазменному? 

2. У чому відмінність кристалічних речовин від аморфних:

а) мають упорядковане взаємне розташування утворюючих часток;
б) мають хаотичне розташування часток;
в) температура плавлення дорівнює температурі тверднення;

г) немає чітко визначеної температури плавлення?

3. Що таке дисперсність:
а) вага часток;

б) розміри часток;

в) обсяг часток?


4.Що таке дисперсна фаза:

а) кристали;


б) газ;


в) краплі?


5. У яких одиницях вимірюється дисперсність: 

а) у міліметрах (мм);


б) у мікронах (мкр);


в) у міліграмах (млг)?


6. Як називають рідкі колоїди:


а) золі;


б) гелі;


в) розчини?


7. Що таке емульсія:

а) система, в якій частки твердої фази зважені в рідкому середовищі;

в) система, що складається з часток твердої фази, розчинених у рідкому середовищі?

[image: image3.png]


Письмове завдання
1. Складіть класифікацію дисперсної системи за заданою схемою.












Тестове завдання
Оберіть  правильні відповіді
1. За якою формулою обчислюється істинна густина?
а) pm = m/V;
б) p = m/Vтв;
в) Шп = [(р - Pm/)p] x 100?
2. Чи залежать фізичні властивості матеріалу від складу?
3. Чи залежить істинна густина від шпар і порожнин речовин?
4. Які властивості матеріалів визначає шпаристість:
а) міцність, теплопровідність;
б) морозостійкість;

в) водопоглинення?
5. Чи потрібно знати середню густина матеріалу для розрахунку шпаристості, теплопровідності?
6. Чи залежить середня густина від вологості матеріалу?
7. Чи  залежить гігроскопічність матеріалів від хімічного складу, шпаристості?
8. Чи бувають у будівельних матеріалах відкриті шпари? 
9. Що називається вологістю матеріалів:
а) величина, що показує, скільки води на даний момент знаходиться в матеріалі стосовно його сухої маси;
б) величина, що показує, скільки води на даний момент знаходиться в матеріалі стосовно його сухої маси;
в) насиченого водою матеріалу? 
10.  Чим менше шпаристість матеріалу, тим більше водопроникність? 
11.  Чиї може бути визначено водовбирність щодо природного об’єму матеріалу Wo?

12.  Чи залежить морозостійкість від шпаристості й водовбирності?

13.  Чи мають матеріали з відкритою шпаристістю високу морозостійкість?
14. Чи залежить теплопровідність від хімічного і  складу речовини?
[image: image4.png]&



Опорний конспект
Дайте визначення фізичним властивостям матеріалів
1. Густина матеріалу - це ____________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________________________________, маса одиниці об'єму матеріалу без шпар та пустот.
3. Середня густина - це _____________________________________________
____________________________________________________________________
4. Водовбирність -  властивість матеріалів вбирати та ___________________у
своїх шпарах вологу — залежить від ____________________________________
матеріалу.
5. Гігроскопічність - властивість матеріалу ______________________________
___________________________________________________________________ Вона залежить від ____________________________________________________________
6. Теплопровідність - _________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Погано проводять звук _______________________________матеріали, тому
що звукова енергія ___________________________________________________
Звукопоглинання залежить від __________________________________________
Визначення об’ємної ваги будівельних матеріалів

Мета: вивчення цього елементу дозволить Вам:

· Поглибити знання про фізичні властивості будівельних матеріалів;

· Навчитися практично визначати їхню об’ємну вагу.

Щоб визначити об’ємну вагу будівельних матеріалів, виконаємо

лабораторні роботі № 1-2 «Вивчення об’ємної ваги будівельних матеріалів».


Лабораторні роботи № 1-2
Матеріали: зразки затверділого розчину, просіяна крейда 1-2 кг. 

Прилади та пристрої: терези лабораторні технічні, об’ємомір заввишки 350 мм, з внутрішнім діаметром 150 мм, стандартна лінійка і похила площина для визначення насипної об’ємної ваги. 

Хід роботи №1
1. Залийте воду в об’ємомір трохи вище трубки і зачекайте, поки надлишок води стече. Потім під трубку підставте порожню зважену склянку.

2. Оскільки занурений у рідину зразок не тільки витісняє воду, а й частково вбирає її, необхідно кожен зразок висушити, а потім вкрити тонким шаром розплавленого парафіну. Після того, як парафін захолоне, зразок оглядають, виявлені на парафіновій плівці пузирі чи тріщини загладжують нагрітим металевим дротом чи пластинкою.
3. Після парафінування зразок перев’язують міцною ниткою і зважують.

4. Коли зразок опускають в об’ємомір, витіснена вода витікає через трубку у склянку. Коли вода перестане капати, склянку з водою зважують і визначають масу води, витісненої зразком.

5. Визначають об’єм парафіну Vп, см3, витраченого на покриття зразка, за формулою: 

Vп = (m1 – m ) / pп,
де: m – маса сухого зразка, г;
       m1 – маса зразка, вкритого парафіном, г;

       pп – густина парафіну (0,930 г/см3).

6. Об'ємну вагу зразка mv обчислюють за формулою:
т = р = m / ( V1 –Vп),
де: т — маса сухого зразка, г;
      V1 — об'єм зразка з парафіном, см3 (дорівнює масі води, ви​тісненої зразком); 
     Vn — об'єм парафіну, см3.

Покриття зразків парафіном можна замінити насиченням його шпар водою. Для цього зразок витримують у воді 24 го​дини або кип'ятять протягом 2 годин. У цьому разі об'ємну ма​су зразка визначають за формулою:
рт = m/V,
де: т — маса сухого зразка, г;
      V — об'єм зразка, см3, (дорівнює масі води, витисненої зразком).
7.Результати дослідів записують до таблиці.
	Показники
	Зразок

	
	1-й
	2-й
	3-й

	Маса зразка, г: сухого; насиченого водою; вкритого парафіном
	
	
	

	Об'єм зразка, см3
	
	
	

	Об'єм парафіну, см3
	
	
	

	Об'ємна вага зразка, г/см3
	
	
	


Висновок: отримана об'ємна вага досліджуваного ______________________г/см3
 (за довідником _____________________________________________________ г/см3).
Хід роботи № 2

1. Для визначення об'ємної насипної ваги використовуй стандартну лійку у вигляді зрізаного конуса. Знизу конус переходить у трубку діаметром 20 мм із заглушкою. Можна також використати похилу площину.

2. Зважують мірний циліндр об'ємом 1 л (1000 см1).

3. Встановлюють зважений мірний циліндр під трубкою. Відстань між верхнім зразком циліндра і заглушкою має дорівнювати 50 мм.

4.У лійку насипають суху крейду, потім відкривають заглушку і заповнюють циліндр з надлишком. Заглушку закривають. Надлишок крейди знімають (по вінця циліндра).

5. Циліндр з крейдою зважують. Похибка має не перевищува-1 г. Дослід повторюють п'ять разів.

6. Об'ємну вагу крейди у пухконасипаному стані рт кг/м3 обчислюють за формулою:
рт = (m1 – m2) x 100 % / V

______

              V
де m1— маса циліндра з крейдою, г (середнє арифметичне п'яти
значень); 
m2,- маса циліндра без крейди, г;
V — об'єм циліндра, см3. Результати досліду записують до таблиці.
7. Результати досліду записують до таблиці.
	Показники
	Дослід

	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й
	5-й

	Маса циліндра, г
	
	
	
	
	

	Маса матеріалу  з циліндром, г
	
	
	
	
	

	Об’єм циліндра, см3
	
	
	
	
	

	Насипна об’ємна вага матеріалу, кг/м3
	
	
	
	
	


Висновок: середня насипна об'ємна вага крейди _____________________кг/м3 ( за довідником __________________________________________________ кг/м3).
Визначення густини
будівельних матеріалів
Мета: вивчення цього елементу дозволить Вам:
· закріпити знання про фізичні властивості будівельних матеріалів; 
· навчитися практично визначати густину сипких і рідких матеріалів.
Визначимо густину будівельних матеріалів лабораторним шляхом. З цією метою виконаємо лабораторні роботи 3—5.

Лабораторні роботи № 3 – 5
Матеріали: цемент, оліфа, зразки затверділого розчину.
Прилади і пристрої: прилад для визначення густини матеріа​лів (рис. 50), денсиметр, скляний прозорий циліндр або чашка, кульовий млин, сушильна шафа, решето № 008, терези.
Хід роботи № 3
1.Цемент висушують до постійної маси. Колбу приладу на​повніть водою чи інертною стосовно даного матеріалу рідиною, причому рівень рідини встановлюють за нижньою рискою.
2. Наповнений рідиною прилад вміщують у посудину з водою, температура якої протягом досліду має дорівнювати 20°С.
 3. На технічних терезах зважують приблизно 80 г цементу з похибкою на більше як 0,01 г і поступово висипають його в колбу через скляну лійку приладу доти, доки рівень рідини в колбі сягне верхньої позначки. Всипати цемент великими порціями! не можна, тому що це заважає виходу повітря, яке потрапляє в колбу разом з цементом.
Крім того, в шийці колби можуть утворитися пробки, які перешкоджатимуть подальшому надходженню цементу. За дотримання цієї умови об'єм рідини верхньою і нижньою рисками колби дорівнюватиме об'єму всипаного цементу (20 см3).
4. Залишок цементу зважують з похибкою не більше як 0,01
5. Густину обчислюють за формулою:
р = (m – m1)/ Vа
 де: т — маса зразка матеріалу, висушеного до постійної маси, г; 
т1 — маса залишку від зразка, г; 
Va — об'єм рідини, витісненої зразком матеріалу, см3.
Похибка — 0,01 г/см8. Густину визначають для двох зразків. Розбіжність між результатами має не перевищувати 0,02 г/см3. 
6. Результати досліду записують до таблиці.
	Показники
	Дослід

	
	1-й
	2-й

	Маса матеріалу з чашкою, г
	
	

	Маса залишку матеріалу з чашкою, г
	
	

	Маса матеріалу, всипаного у прилад, г
	
	

	Об'єм витісненої рідини, см3
	
	

	Густина зразка матеріалу, г/см3
	
	


Висновок: отримана густина матеріалу ____________________________г/см3
(за довідником ______________________________________________________г/см3).
Хід роботи № 4

1. Використовують зразки затверділого розчину.
2. Об'єм затверділого розчину без шпаристості одержують, подрібнюють його у тонкий порошок і висушують у сушильній шафі за температури не нижче як 105°С.
3. Отриманий порошок подрібнюють у кульовому млині, а цього просіюють крізь сито з отворами № 008 і вдруге висушують доти, доки маса стане постійною.
4. Всі інші операції повторюють так само, як і для визначення густини цементу. 
5.Результати досліду записують до таблиці.
	Показники
	Дослід

	
	1-й
	2-й

	Маса матеріалу з чашкою, г
	
	

	Маса залишку матеріалу з чашкою, г
	
	

	Маса матеріалу, всипаного у прилад, г
	
	

	Об’єм витісненої рідини рідини, см3
	
	


Висновок: отримана густина матеріалу ___________________________г/см3
(за довідником _________________________________________________г/см3).
Хід роботи № 5
1. Густину рідких матеріалів визначають денсиметрами, або ареометрами.
Денсиметр — це скляний прилад, у нижній частині якого розта​шовано вантаж (дріб), а у верхній — градуйована шкала. Маса ван​тажу й об'єм денсиметра для рідин з неоднаковою густиною будуть різні. Глибина занурення приладу в рі​дину зумовлюється її густиною: чим гус​тішою є рідина, тим меншою є глибина занурення приладу. 
Денсиметр має шкалу з поділками, на​несеними за температури 20°С. Тому густи​ну рідини варто визначати за такої самої температури. Денсиметрами вимірюють густину рідин, які легше за воду (по​ділки шкали від 0,65 до 1,00 г/см3) і важ​че за воду (поділки від 1,00 до 1,84 г/см3).

2. Досліджуваною рідиною  (рідким склом) заповнюють 3/4 прозорого скля​ного циліндра об'ємом 250 чи 500 мл, пе​ремішують скляною паличкою.

3.Денсиметр обережно опускають у рідину. Потрібно, щоб під час занурення денсиметр не торкався стінок і дна посудини.

Рівень занурення денсиметра спостерігають за меніском. Око спостерігача і рівень занурення денсиметра мають перебувати в од​ній горизонтальній площині. Показники денсиметра з похибкою до сотих, вважають за густину рідини.

Дослід повторюють ще 2—3 рази, щоразу наливаючи в циліндр нову порцію рідини і перемішуючи її скляною паличкою.

4. Результати досліду записують до таблиці.
	Показники денсиметра
	Дослід

	
	1-й
	2-й
	3 й

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Висновок: густина рідкого скла ________________________________________ г/см3
 (за довідником ___________________________________________________г/см3).
Визначення вологості
й водовбирності будівельних матеріалів

Мета: вивчення цього елементу дозволить Вам:
• поглибити знання про фізичні властивості будівельних матеріалів;
• навчитися визначати вологість і водовбирність матеріалів.
Зв'язані модульні елементи:
Фізичні властивості будівельних матеріалів.

Вологість — це відношення маси води, яка міститься у порах І на поверхні матеріалу, до маси цього матеріалу в сухому стані. Спробуємо визначити вологість будівельних матеріалів дослід​ним шляхом. Для цього виконаємо лабораторну роботу № 6.

Водовбирністю називають властивість матеріалу всмоктувати й утримувати у своїх порах воду. Розрізняють два види водовбирності: за масою і за об'ємом. Водовбирність за масою – це відношення маси води, поглинутої матеріалом, до маси його у сухому стані. Водовбирність за об'ємом — відношення маси води, поглиненої матеріалом, до його об'єму в сухому стані. Спробуємо визначити водовбирність будівельних матеріалів дослід-шляхом, виконавши лабораторну роботу № 7.

Лабораторна робота № 6

Матеріали: зразки твердого або сипкого матеріалу, вода. 
Пристосування: технічні ваги, сушильна шафа.
Хід роботи № 6
1. Зразок сипкого матеріалу (крейди) зважують на технічних вагах. 
2. Висушують крейду у сушильній шафі.
3. Крейду охолоджують і ще раз зважують. 
4. Вологість крейди визначають за формулою:
W =__(m-m1)___x 100,
               m1
де: m – маса матеріалу в природному вологому стані, г;

      m1 – маса сухого матеріалу, г;

      W – вологість зразка з цементного розчину.

5. Дані обчислень записують до таблиці.
Матеріал 1-го зразка ___________

Матеріал 2-го зразка ___________
ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ЗРАЗКА ЦЕМЕНТНОГО РОЗЧИНУ
	Показники
	Зразки

	
	1-й
	2-й

	Маса вологого зразка, г
	
	

	Маса висушеного зразка, г
	
	

	Вологість зразка, %
	
	


Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Лабораторна робота № 7

Матеріали: зразки твердого або сипкого матеріалу, вода. 

Пристосування: технічні ваги, сушильна шафа.
Хід роботи № 7

1. Готують три різних зразки одного й того самого матеріалу.

2. Висушені заздалегідь зразки зважують на технічних вагах.

3. Зразки кладуть у воду на 20—25 хвилин, а потім ви​тягають їх.

4. Зразки обтирають ганчірочкою і знову зважують.

5.Водовбирність за масою визначають за тією самою фор​мулою, що і вологість, де: т — маса матеріалу в насиченому водою стані, г; т1 — маса сухого матеріалу, г; W — водопоглинення зразка.

6. Результати досліду записують до таблиці.
Матеріал____________________________________________________________
ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОВБИРНОСТІ ПЛИТКИ КЕРАМІЧНОЇ ДЛЯ ПІДЛОГИ
	Показники
	Досліди

	
	1-й
	2-й
	3-й

	Маса зразка, г
	
	
	

	Водовбирність зразка, %
	
	
	


Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестове завдання
Оберіть правильні відповіді
1. Чи завжди розчинність матеріалу є негативною властивістю?
2. Чи можна кислотостійкість, лугостійкість від​нести до корозійної стійкості матеріалу?
3. Чи повинні бути барвники лугостійкими при їх​ньому використанні в розчинах, що містять вапно?
4. Чому лакофарбові матеріали, барвники, які ви​користовують в опоряджувальних роботах житлового будівництва повинні бути стійкими до вуглекислого газу і сірководню:
а) втрачають міцність;
б) слабшає корозійна стійкість;
в) змінюється колір матеріалу?
5. Чи є корозійним середовищем пара, газ?
6.Чи є газостійким оздоблювальний матеріал, який взаємодіє з газами, що знаходяться у навколишньому середовищі?
7. Чи може повітря бути корозійним середови​щем?
[image: image5.png]


Письмове завдання
1. Складіть опорний конспект про хімічні властивості будівельних матеріалів за даною схемою:







2. Заповніть таблицю.
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

	
	Хімічні властивості будівельних матеріалів
	Приклад матеріалів, для яких визначена хімічна властивість має:

	
	
	позитивне значення
	негативне значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Тестове завдання
Оберіть правильні відповіді
1. Яка сила має протидіяти зовнішній силі, щоб можливо було визначити напруження с:
а) поперечна;

б) рівнодіюча внутрішня;

в) поздовжня?
2. Чим характеризується межа міцності R:
а)деформацією;

б)напругою на момент руйнування;

в)силою?
3. Чи зруйнується матеріал, якщо зчеплення між його частками порушиться? 
4. Чи може висока міцність свідчити про високу твердість матеріалу?
5. Чи можна віднести до пружних матеріалів цеглу? 
6.  Чи можна віднести до пластичних матеріалів розчинну суміш?
7. Деревина по твердості перевищує метали?
8.  Затверділий цементний розчин міцніший на вигин чи на стискування? 
9. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів:
а) при виборі стінових матеріалів;

б) при виборі покриття підлоги;
в) при виборі покриття даху?

Контрольні питання для самостійної перевірки знань:
1. Проаналізувати значення будівельного комплексу в розвитку економічного потенціалу України.___________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Навести   вимоги   до   матеріалів,   що   застосовуються   у   будівельних
     конструкціях._______________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Охарактеризувати роль стандартизації в будівельної галузі.________________
__________________________________________________________________
4. Надати порівняльну характеристику істинної і середньої густини матеріалу, яке їх практичне значення?_______________________________________________
____________________________________________________________________
5. Проаналізувати вплив вологи на властивості будівельних матеріалів.___________
____________________________________________________________________
6. У чому фізичне значення теплопровідності, від чого вона залежить?___________
__________________________________________________________________
7. Класифікація матеріалів за вогнестійкістю і вогнетривкістю.__________________
__________________________________________________________________
8. Охарактеризувати поняття «міцність» та «границя міцності». Як використовують ці показники на практиці?_______________________________
__________________________________________________________________
9. Що таке твердість, як її визначити?_______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________


 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Таблиця 1 - Розрахункові формули й базові одиниці основних фізичних  і      механічних властивостей будівельних матеріалів

	Властивість
	Одиниці

виміру
	Розрахункові формули з поясненнями

	Істинна густина
	кг/м 3,  г/см3
	ρ = m ∕ v, де m – маса  абсолютно щільного матеріалу, v – об’єм матеріалу  в  щільному стані

	Середня густина
	кг/м 3,  г/см3
	ρо = m ∕ v1, де v1- об’єм матеріалу з  урахуванням пор і дефектів 

	Насипна густина
	кг/м 3, г/см3
	ρо н = m ∕ vн, де vн- об’єм матеріалу в пухконасипному стані

	Пористість
	%
	П= (1- ρо/ ρ)·100%

	Водопоглинання  за масою


	
[image: image6.wmf]
%
	Wm = (mв – m) /m, де mв - маса матеріалу, насиченого вологою; m - маса сухого  матеріалу  

	Водопоглинання за об’ємом 
	г/см3
	Wv = (mв – m)/v, де v - об’єм матеріалу

	Коефіцієнт розм’якшення
	____
	Кр= Rнас / Rс, де Rнас- межа міцності при стиску у насиченому стані; Rс- межа міцності при стиску у сухому стані

	Теплопровідність 
	Вт/(м·оС)
	λ = 
[image: image7.wmf](

)

t

×

-

×

2

1

T

T

S

Q

, де Q – кількість тепла; S – товщина матеріалу; T1, T2 – температури по обидві сторони матеріалу; ( - час.

	Межа міцності при стиску
	МПа, кг/см2
	R = F / S, де   F - руйнівне навантаження; S – площа перерізу зразка

	Межа міцності при вигині

 
	МПа
	R=3Pl/2bh2, де P - руйнівне навантаження; l - відстань між опорами; b, h –розміри зразка

	Стиранність
	г/см2
	U=( m 1-m2)/ S, де m1 -  вага зразка до випробування, m2 -  вага   зразка після випробування, S - площа стирання

	Ударна  міцність
	Дж/м3
	Rуд = m (1+2+3…+ n)/ V, де m – маса вантажу копра, що руйнує зразок; n – кількість ударів до руйнації зразка; V - об’єм зразка 



Нижче наведені приклади вирішення типових задач, в яких треба визначити основні властивості матеріалів або встановити їх якісні показники та визначитися з раціональною границею їх використання. Для вирішення задач необхідні знання технології їх виробництва, а також особливостей протікання фізико-хімічних процесів, що відбуваються при їх отриманні.

Приклад № 1. Розрахувати  коефіцієнт конструктивної якості склопластику,  якщо  його  середня  густина ρо = 2000 кг/м3, межа міцності при стиску Rст = 450 МПа.

Вирішення. Коефіцієнт конструктивної якості (ККЯ) матеріалу дорівнює відношенню показників його міцності (R) до відносної густини матеріалу ρо. Відносна густина – це відношення густини матеріалу до густини води, є безрозмірною величиною. Таким чином

К.К.Я. склопластика = 450/2 = 225 МПа.

Приклад № 2. Водопоглинання матеріалу за масою і об’ємом відповідно складає Wm = 4,2 %, Wv = 9,4 %. Розрахувати  пористість  матеріалу,  якщо його істинна густина дорівнює 2,6 г/см3.

Вирішення. Для вирішення цієї задачі необхідно знати, що відношення водопоглинання за об’ємом до водопоглинання за масою дорівнює середній густині матеріалу. Таким чином 
ρо = 9,4/4,2 = 2,2 (г/см3).
Пористість матеріалу визначаємо: П = [(2,6 – 2,2) /2,6] ·100 % = 16 %.

Приклад № 3. Орієнтовно розрахувати теплопровідність матеріалу, якщо його середня густина дорівнює ρо = 900 кг/м3.
 Вирішення. Для оцінки теплофізичних властивостей матеріалу доцільно використати  формулу В.П. Некрасова, яка показує залежність коефіцієнта теплопровідності λ від середньої густини матеріалу:

λ = 1,16 - √0,0196 + 0,22 ·d2 – 0,16, 

де d – відносна густина матеріалу.

 Для цієї задачі d = 900/1000 = 0,9, тоді λ = 1,16 - √0,0196 + 0,22·0,92 – 0,16.   

Приклад № 4. При стандартному  випробуванні керамічної цегли на вигин її межа міцності при вигині склала 36,3 кг/см2. Визначити, яким було показання манометра пресу відповідно до цього навантаження, якщо діаметр поршня пресу дорівнює 8 см.
Вирішення. При стандартному випробуванні цегли на вигин приймається наступна розрахункова формула:

R = 3P·l/2b·h2,  

де значення l, b , h відповідають стандарту. 

З цієї формули можна знайти величину навантаження Р:

Р = R·2b·h2 /3 ·l  = 36,3·2·12·6,52 /3·20 = 613,43 кг.            

Показник манометра вираховують з формули

Р = М·Sпоршня,

де М – показник манометра, що відповідає тиску масла в циліндрі пресу, МПа;

     Sпоршня – площа поршня пресу.

Площу поршня пресу розраховуємо за геометричною формулою:
Sпоршня = π R2 = 3,14 ·42 = 50,24 см2,

тоді показник манометру буде дорівнювати:

М = 613,43/50,24 = 12,2 кг/см2 .

Приклад № 5. Визначити за масою і об’ємом витрати глини для виробництва 10000 шт. зтовщеної керамічної цегли з середньою густиною ρо = 1400 кг/м3, якщо середня густина глини становить ρог  = 1600 кг/м3, а її вологість - W = 15 %. При опаленні цегли-сирця  втрати при випалюванні (В.П.В.) дорівнюють 10 % від маси сухої глини. 

Вирішення. За стандартними розмірами зтовщеної цегли знаходимо її об’єм: 

                              Vцегли  = 0,25 · 0,12 · 0,88 = 0,00264 м3.
 Тоді об’єм  10000 шт. цегли становитиме 

                               Vпц =10000·0,00264  = 26,4 м3.
 Маса 10000 шт. зтовщеної цегли становитиме

                               mц  = Vпц ·(0  = 26,4 · 1400 = 36960 кг.

Маса сухої невипаленої глини для виготовлення 10000 шт. цегли становитиме                                mпр.г  = 
[image: image8.wmf](

)

100

.

.

100

36960

в

п

в

+

×

= 40656 кг
 Маса сирої глини, необхідної для виготовлення 10000 шт. цегли, складає:

mг = 
[image: image9.wmf](

)

100

15

100

40650

+

×

 = 46754,4 кг.


 Об’єм сирої глини відповідно складає:

Vг = mг/(0г = 46754,4 /1600 = 29,22 м3.


Приклад № 6. Скільки грудкового вапна можна одержати з 5 тонн чистого вапняку, якщо отримання  грудкове вапна відбувається шляхом помірного випалу вапняку при Т = 900 0С.  
Вирішення. За основу  розрахунку треба прийняти  рівняння хімічної реакції, яке враховує цей процес:

СаСО3 → СаО + СО2↑
                                                      5 т            Х т
Підраховуємо молекулярну масу СаСО3 (дані беремо з таблиці Д. І. Мендєлєєва):

              40 + 12 + 48 = 100 г

Відповідно знаходимо молекулярну масу СаО:

                 40 + 16 = 56 г.

Вирішуючи пропорцію з урахуванням молекулярних мас сполук, отримуємо:                                          Х = 2,8 т.

  
Грудкове вапно реагує з водою з утворенням гідроксиду кальцію (гашене вапно) за рівнянням 

                                    СаО + Н2О → Са(ОН)2 + Q  

Це рівняння необхідно використовувати для вирішення задач, що пов’язані з розрахунками об’єму вапняного тіста чи пухкого вапна. 

Аналогічно роблять при вирішенні задач, що пов’язані  з отриманням гіпсових  в’яжучих. Розрахунки ведуть з використанням хімічних рівнянь, за якими відбуваються технологічні процеси виробництва цих матеріалів. 
Приклад №7. Визначити витрати матеріалів на 1м3 важкого бетону з густиною 2450 кг/м3, якщо його склад у відносних одиницях дорівнює 1:2:4, В/Ц = 0,45. 
Вирішення. Заданий склад бетону у відносних одиницях треба читати наступним чином:

на 1 частину цементу за масою приходиться 2 частини піску і 4 частини щебеню, кількість води складає 0,45.

Спочатку треба визначити скільки складає по масі 1 умовна частина, яка відповідає кількості цементу у складі цього бетону:

Ц = 
[image: image10.wmf]=

+

+

+

=

å

45

,

0

4

2

1

2450

ентів

всіхкомпон

бетону

r

328,85 кг.

Тоді можна визначити кількість за масою решти компонентів:

піску  П = 328,85 · 2 = 657,7кг;

щебеню Щ = 328,85 · 4 = 1315,4 кг;

води  В = 328,85 · 0,45 = 147,9 кг.

При вирішенні задач, пов’язаних з визначенням міцності бетону в різні строки твердіння, треба пам’ятати, що інтенсивний набір міцності як цементного каменя, так і цементних бетонів триває до 28 діб. Характер зростання міцності можна описати логарифмічною залежністю, яка дозволяє розрахувати міцність цементного каменя  у  різному віці:

                                         R28 = Rn·
[image: image11.wmf]n

lg

28

lg

,                                                                    (1)

де R28  - міцність бетону у віці 28 діб;

Rn - міцність бетону у віці n діб.
Приклад № 8. Визначити міцність важкого бетону у віці 7 діб, якщо його міцність при стиску у віці 28 діб складає 34 МПа.

Вирішення. Визначення ведемо за формулою (1):

R7 = R28 ·
[image: image12.wmf]28

lg

7

lg

= 19,87 МПа.

Для орієнтовного визначення активності цементу використовують формулу Боломея-Скрамтаєва:

                                    Rб  = Rц ·А(Ц/В ± 0,5),                                                          (2)

де А – коефіцієнт якості запонювачів,

     Rб – міцність бетону у віці 28 діб;

     Rц - активність цементу;

    Ц/В – цементно-водне відношення.

Задачі для  виконання  контрольної роботи

Варіант № 1

Знайти й порівняти пористість зерен і пустотність пісків різних видів, якщо відомі їх істинна, середня та насипна густина. 

Варіант № 2

Розрахувати середню густину матеріалу та його теплопровідність, якщо відомі його маса та геометричні розміри.

Варіант № 3

Розрахувати коефіцієнт конструктивної якості матеріалу ( ККЯ), якщо відомі його межа міцності при стиску  Rст, маса й геометричні розміри.

Варіант № 4

Відомо водопоглинання за масою та об’ємом і істинна густина матеріалу. Знайти середню густину і пористість. 

Варіант № 5

Знайти межу міцності при вигині Rвиг.  для керамічної цегли, стандартних зразків з цементно-піщаного розчину, бетону й деревини, якщо відомі значення руйнівного тиску (Р) і умови ДСТУ до проведення випробувань.

Варіант № 6

Зразок матеріалу у вигляді циліндра діаметром D та висотою h випробували на удар. Вага вантажу, що падає, дорівнює 2 кг. Руйнування матеріалу відбулося при n-му ударі. Розрахувати величину опору удару. 
Варіант № 7

Розрахувати межу міцності при стиску зразків з деревини залежно від вмісту пізньої деревини й породи дерева.

Варіант № 8

 
Куби розміром 7,07×7,07×7,07 (см) випробували на стирання. Яка буде маса зразків після стирання, якщо відома величина опору стиранню і середня густина матеріалу. 
Варіант № 9

Під час випробування зразка цегли на стиск показання манометру становило М. Розрахувати межу міцності цегли стандартного розміру при стиску, коли відомо, що діаметр поршня пресу D.

Варіант № 10

Визначити витрати глини за масою та об’ємом, яка необхідна для одержання  n шт.  зтовщеної цегли з середньою густиною ρо = 1400 кг/м3, якщо відома середня густина вологої глини  ρог, ії  вологість W і втрати при випалюванні (в.п.в.).

Варіант № 11

Зразок деревини вагою m1 висушували при температурі 100-110 оС. При  кінцевому зважуванні його вага дорівнювала m2. Визначити вологу деревини у відсотках.
Варіант № 12

Яку кількість рядової червоної цегли можна виготовити з М т глини, якщо відомі: вологість глини W %, витрати при випалюванні (в.п.в), середня густина цегли – 1750 кг/м3.

Варіант № 13

Маса рядової керамічної цегли до випробування на водопоглинання дорівнювала m1, а після випробування  - m2. Визначити показник водопоглинання за масою та об’ємом.

Варіант № 14

При визначенні межі руйнування на стиск цегли показник манометра мав значення М. Коефіцієнт розм’якшення цегли дорівнював kр = 0,9. Визначити межу руйнування цегли на стиск у насиченому водою стані, якщо площа поршня пресу дорівнює Sпорш = 50,24 см2.

Варіант № 15

Скільки грудкового вапна можна отримати при випалі чистого n т вапняку з вологістю W % ?
Варіант № 16

Скільки можна отримати сухого гідроксиду кальцію (пухкого вапна) при гасінні  n т  негашеного вапна з активністю А % ?

Варіант № 17

Який об’єм тіста з вапна буде отримано при гасінні n т негашеного вапна, якщо відомі активність A (вміст СаО), відсоткова кількість води у тісті W % й середня густина вапнякового тіста.

Варіант № 18
Які властивості гіпсового в’яжучого відображені в умовних позначеннях його марки ? 
Варіант № 19

Навести приклад технічних характеристик гіпсового в’яжучого, які повинні бути вказані в його паспорті.
Варіант № 20
Скільки будівельного гіпсу можна отримати після термічної обробки m т гіпсового каменя ? 
Варіант № 21

З приведеного гранулометричного складу пісків (часткові залишки %) зробити висновки про відповідність його вимогам ДСТУ і розрахувати його модуль крупності й пустотність.

Варіант № 22

На 1 м3 бетону витрачається mц кг цементу, mп кг піску, mщ кг щебеню, В л води. Відома насипна густина цементу, піску та щебеню. Розрахувати коефіцієнт виходу бетону β.

Варіант № 23

На 1 м3 бетону витрачають mц кг цементу, mп кг піску, mщ кг щебеню, В л води. Визначити В/Ц і номінальний склад бетону. 

Варіант № 24

Розрахувати міцність цементного розчину, якщо відомі активність цементу Rц та його витрати Ц.

Варіант №25

При випробуванні кубів розміром ребра 10см з важкого бетону у віці n діб, руйнівне навантаження дорівнювало Р кг Визначити міцність бетону у віці 28 діб. 

Дані для вирішення задач наведені в таблицях далі.
Таблиця 1

	№ п/п
	Задача 1
	Задача 2
	Задача 3

	
	ρ,
г/см3
	ρо,

кг/м3
	ρон ,

кг/м3
	m,

кг
	a,

мм
	b,

мм
	h,
мм
	Rст,

МПа
	m,
кг
	a,
см
	b, см
	h
см

	1
	2,62
	2620
	1550
	3
	1000
	500
	300
	60
	2
	15
	15
	15

	2
	2,82
	1750
	953
	1.9
	500
	500
	500
	120
	0,5
	7
	7
	7

	3
	2,53
	956
	485
	6
	2500
	500
	300
	72
	1,5
	15
	15
	15

	4
	2,65
	322
	200
	2,9
	1000
	500
	300
	80
	1,8
	10
	10
	10

	5
	2.6
	2600
	1450
	2,6
	1000
	300
	500
	85
	2,1
	10
	10
	10

	6
	2,79
	1690
	895
	2,0
	1000
	500
	300
	100
	6,0
	15
	15
	15

	7
	2,5
	900
	455
	4,0
	2500
	500
	400
	30
	5,5
	15
	15
	15

	8
	2,65
	2600
	1480
	4,5
	2700
	550
	470
	25
	7,0
	15
	15
	15

	9
	2,58
	1500
	2580
	3
	2500
	500
	300
	17,5
	4,5
	15
	15
	15

	10
	2,6
	2400
	2200
	2,0
	1000
	300
	300
	80
	3,0
	10
	10
	10


Таблиця 2 – Дані для задач № 4, № 5, № 6,

	№ п/п
	Назва 

матеріалу
	ρ,

г/см3
	Wm,

%
	Wv,

г/см3
	P,

кг
	D,

см
	n
	h,

см

	1
	Керам. цегла
	2,1
	4,2
	9,5
	480
	2,5
	6
	2,5

	2
	Керам. цегла
	2,5
	4,9
	8,9
	173
	3,2
	8
	3,2

	3
	Цементно-піща-ний розчин
	2,55
	4,0
	9,9
	300
	4,5
	10
	4,5

	4
	Цементно-піща-ний розчин
	2,66
	3,7
	7,9
	450
	2,5
	7
	2,0

	5
	Силікатна цегла
	2,9
	3,5
	7,0
	338
	6,0
	16
	6,0

	6
	Цементно-піща-ний розчин
	2,41
	4,2
	8,4
	400
	7,2
	13
	5,0

	7
	Силікатна цегла
	2,7
	3,9
	8,0
	650
	7,0
	8
	5,6

	8
	Силікатна цегла
	2,65
	2,9
	7,8
	700
	2,5
	9
	2,5

	9
	Деревина
	2,7
	3,1
	8,4
	1400
	3,2
	8
	3,2

	10
	Деревина
	2,3
	2,7
	8,1
	1250
	7,0
	6
	4,5


Таблиця 3

	№ п/п 
	Задача 7
	 Задача 8
	Задача 9
	 Задача 10

	
	Порода

деревини
	
[image: image13.wmf]å

а

i,(ширина зон пізньої деревини), мм
	И,

г/см2
	ρо,

г/см3
	М,

кг/см2
	D,

см
	n,

шт.
	W,
%
	в.п.в.%

	1
	смерека
	0,9
	0,04
	2700
	400
	3,9
	1000
	10
	14

	2
	смерека
	0,5
	0,2
	1800
	300
	5,6
	2000
	12
	10

	3
	дуб
	1,3
	0,02
	2650
	350
	4,5
	2500
	16
	15

	4
	дуб
	1,5
	0,06
	2300
	250
	3,8
	500
	20
	19

	5
	береза
	0,45
	0,15
	2370
	400
	4,0
	900
	25
	20

	6
	ялина
	0,56
	0,25
	2500
	600
	3,8
	1300
	16
	12

	7
	бук
	1,43
	0,03
	2300
	800
	4,5
	800
	19
	10

	8
	модрина
	0,83
	0,43
	1900
	350
	5,6
	1000
	21
	11

	9
	вільха
	1,1
	0,09
	2800
	200
	3,9
	2500
	15
	14

	10
	смерека
	0,95
	0,2
	1200
	100
	5,6
	2000
	13
	18


Таблиця 4

	№ п/п
	Задача № 11


	Задача № 12
	Задача № 13
	Задача № 14

	
	m 1,
г
	m2,
г
	М,
т
	W,
%
	в.п.в.,

%
	m 1,

кг
	m2,

кг
	М,
кг/см2

	1
	50
	40
	1,0
	10
	14
	3,75
	4,05
	365

	2
	70
	65
	1,2
	12
	10
	3,6
	3,9
	384

	3
	100
	85
	1,5
	16
	15
	3,7
	4,0
	396

	6
	150
	128
	2,5
	16
	12
	3,72
	4,2
	321

	7
	80
	65
	2,0
	19
	11
	3,59
	3,98
	452

	8
	250
	227
	3,0
	14
	10
	3,71
	4,2
	480

	9
	70
	56
	2,7
	15
	16
	3,74
	4,0
	502

	10
	60
	52
	1,9
	20
	15
	3,65
	3,96
	590


Таблиця 5

	№ п/п
	Задача № 1
	Задача № 2
	Задача № 3

	
	n, т
	W, %
	n, т
	А, %
	n, т
	А, %
	W, %
	Ρ0, кг/м3

	1
	1,2
	10
	2,0
	85
	5,0
	90
	60
	1200

	
	2,0
	12
	2,5
	80
	2,0
	80
	55
	1250

	3
	1,5
	16
	2,4
	86
	2,5
	85
	53
	1100

	4
	2,0
	8
	2,6
	90
	3,0
	90
	62
	1150

	5
	1,0
	12
	2,7
	80
	3,5
	84
	65
	1200

	6
	1,7
	16
	1,5
	88
	4,5
	82
	54
	1100

	7
	2,1
	19
	1.8
	90
	4,0
	89
	50
	1200

	8
	2,0
	15
	3,0
	80
	1,5
	83
	63
	1250

	9
	5,0
	10
	2.5
	85
	1,0
	86
	60
	1100

	10
	2,4
	12
	2.4
	86
	0,5
	79
	58
	1150


Таблиця 6

	№
п/п
	Задача № 4
	Задача № 5
	Задача

№ 6
	Задача № 7

	
	Поз-начки
	Rст,

Кг/см2
	Залишки на

ситі,

%
	Строки

тужав.

(початок-кінець)
	m, т
	ρ,

кг/м3
	ρ0

кг/м3
	№ сита, часні. залишки, %

	
	
	
	
	
	
	
	
	5


	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	0,14

	1
	Г-2,ІІ,А
	140
	5
	3-6
	2,0
	2680
	1560
	0
	8,6
	20,4
	32,0
	20,0
	13,0

	2
	Г-22,І,В
	70
	4
	8-16
	1,7
	2650
	1390
	0,6
	3,0
	8,4
	41,0
	29,0
	18,0

	3
	Г-7,ІІ,Б
	125
	6
	7-10
	2,5
	2670
	1550
	0
	7,3
	16,4
	35,5
	24,6
	15,1

	4
	Г-5,ІІ,А
	136
	8
	1-9
	3,0
	2650
	1510
	0
	1,1
	15,5
	14,1
	31,7
	35,5

	


Таблиця 7

	№ п/п
	Задача № 8
	Задача № 9


	
	В/ц
	x


	y
	ρб,

кг/м3
	mп,

кг
	mц,

кг
	mщ,

кг
	ρнп,

кг/м3
	ρнц,

кг/м3
	ρнщ, кг/м3

	1
	0,5
	2,0
	4,0
	2480
	560
	320
	1350
	1400
	1300
	1550

	2
	0,5
	2,2
	4,4
	2450
	580
	320
	1320
	1420
	1320
	1520

	3
	0,45
	1,5
	3,5
	2380
	600
	300
	1200
	1420
	1325
	1510

	4
	0,48
	2,5
	4,5
	2400
	620
	360
	1300
	1450
	1380
	1500

	5
	0,5
	2,5
	4,5
	2400
	520
	370
	1270
	1390
	1310
	1490

	6
	0,5
	1,9
	4,1
	2200
	620
	290
	1380
	1450
	1360
	1450

	7
	0,55
	2,1
	3,5
	2400
	700
	380
	1300
	1455
	1380
	1480

	8
	0,42
	2,0
	4.0
	2300
	820
	270
	1320
	1440
	1365
	1480

	9
	0,46
	1,5
	3,6
	2360
	500
	360
	1380
	1490
	1380
	1470

	10
	0,45
	2,2
	4,0
	2400
	680
	385
	1270
	1400
	1300
	1460


Таблиця 8

	№ 

п/п
	Задача № 10
	Задача № 11

	
	mц, кг
	mп, кг
	mщ, кг
	В, л
	Rц, кг/см2
	Ц, кг

	1
	320
	560
	1350
	180
	420
	600

	2
	320
	580
	1320
	165
	400
	380

	3
	370
	557
	1280
	185
	435
	400

	4
	300
	600
	1200
	150
	440
	580

	5
	302
	664
	1329
	190
	460
	900

	6
	300
	650
	1300
	150
	455
	850

	7
	380
	610
	1250
	190
	500
	950

	8
	340
	580
	1360
	170
	490
	600

	9
	380
	610
	1250
	190
	470
	720

	10
	320
	600
	1230
	185
	570
	650



КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
Письмове завдання
1. Як класифікують будівельні матеріали?_________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Назвіть основні фізико-механічні властивості будівельних матеріалів?_________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Що таке істинна густина матеріалів?____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Чи може бути середня густина більша за істинну? Якщо так, поясніть чому._____
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
5. Яке можливе співвідношення середньої густини і будівельних матеріалів?_______
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Від чого залежить вологість матеріалів?_________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Який показник характеризує теплопровідність матеріалів?___________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Що характеризує механічні властивості матеріалів?__________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.Що таке пружність і пластичність?______________________________________
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
10. Який показник характеризує міцність матеріалу?__________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Які види міцності розрізняють? Як визначається межа міцності матеріалу на стиск?______________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Що називається твердістю матеріалів?_________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Що відносять до хімічних властивостей будівельних матеріалів?____________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14.  Від яких властивостей матеріалу залежить його теплопровідність?__________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Як практично визначається об'ємна маса сипких будівельних, матеріалів?____
___________________________________________________________________

16. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Як лабораторним шляхом визначити істинну густину цементу?_____________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18. Як визначають густину рідких будівельних матеріалів?___________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18. Обчислити масову водовбирність цементного розчину,
якщо m1 = 80 г; т2 = 92 г.______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Визначити шпаристість (Шп), якщо рm=1,6 г/см3, а р = 3,1 г/см3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема: «Зв’язуючі для фарбових сумішей»
[image: image14.png]


                             Письмове завдання

Заповніть схеми:
а) сировина для одержання оліф
б) види оліф 



в) випробування оліф на визначення 




[image: image15.png]


                          Письмове завдання
1. Що називається зв'язуючою речовиною? ____________________________
________________________________________________________________
2. Чи є принципова різниця між органічними і неорганічними зв'язуючими й у чому вона виявляється?__________________________________________
______________________________________________________________
3.  Назвіть три фази тверднення портландцементу. ______________________
________________________________________________________________
4.  Де в малярних роботах застосовують будівельне вапно?________________
_____________________________________________________________

______________________________________________________________  
5. Які властивості кольорових портландцементів? _____________________
_____________________________________________________________
6.  Чому казеїновий клей має обмежене використання?___________________
_______________________________________________________________ 
7.  З якої сировини виготовляють тваринні клеї? ________________________
________________________________________________________________
8.  Які види тваринних клеїв застосовують у малярних роботах? __________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
9. Назвіть види рослинних клеїв? _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
10. Які властивості притаманні клею КМЦ?_____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.   Назвіть зв'язуючі для неводних сумішей?____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.   Що таке оліфа, які бувають оліфи?_________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Які олії відносять до висихаючих, невисихаючих, напіввисихаючих? 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14.  Де застосовують оліфи?________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________  
15. Що таке комбінована оліфа? _______________________________________
______________________________________________________________ 
16. Які властивості притаманні оліфам? _________________________________
_______________________________________________________________ 
17. Як визначають колір оліфи? _____________________________________ 
18. Що таке полімери?_____________________________________________
________________________________________________________________
19. Назвіть хімічні процеси, що відбуваються при виробництві оліф.  ______
________________________________________________________________________________________________________________________________
20. Які види емульсій Ви знаєте? ______________________________________
_______________________________________________________________
21. Ознайомтесь  з рецептом та опишіть технологію приготування емульсії:
· емульсії MB у % за масою:
· тваринний клей (10 % р-н) - 88,5 %, луг (сода) - 2,65 %, 
· натуральна оліфа — 8,85 % .
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестове завдання

Оберіть правильну відповідь
1. Чи можна прожарюванням відрізати органічні синтетичні пігменти від не органічних?

2. Які пігменти дають прозорі плівки:

а) корпусні;

б) лесувальні;

в) природні?

3. які пігменти найпростіше одержати:

     а) металеві;

     б) природні;

     в) синтетичні?

4. Які пігменти утворюють основні колючи:

    а) білі;

    б)  червоні;

    в) чорні;

    г) жовті?

5. Які пігменти є ахроматичними:
а) білі;
б) червоні;
в) чорні;
г) сині;
д) жовті?
6. Чи розчиняються пігменти у воді?
7. Чи розчиняються пігменти в розчинниках?
[image: image16.png]



Письмове завдання
Заповніть схему:




  

Каолін,крейда
білина цинкові,         пігмент жовтий        алюмінієва



  ультрамарин




    пудра


Тестове завдання
Оберіть правильні відповіді
1. Як називають фарбові суміші, якщо у їхньому складі відсутні білі пігменти:
а) цільні;
б) густі;
в) нормальні?
2. Чи можуть відтінки бути теплими або холодни​ми кольорами?
3. Яка властивість хроматичного кольору харак​теризується довжиною хвилі спектра:
а) світлота;
б) насиченість;
в) колірний тон?
4. Чи є синій колір виступаючим?
5. Чи відносять відступаючі кольори до холодних кольорів?
6. Скільки відтінків кольорів здатне розрізнити людське око:
а) не більше 50;
б) не менше 300;
в) понад 300?
7. Яка зона спектра є найдовшою:
а) синя;
б) зелена;
в) червона?
8. Яке сполучення кольорів може дати сірий колір:
а) червоний + жовтий;
б) блакитний + жовтогарячий;
в) фіолетовий + зелений?
9. Який метод визначення кольору пігментів засто​совують порівняно з еталоном:
а) інструментальний;
б) візуальний?
[image: image17.png]





Практичне завдання
1. Робота зі зразками пігментів.

2. Заповніть порожні прямокутники:
                                
Червоний,жовтий






Визначення маслоємності пігментів

Мета: вивчення цього елементу дозволить Вам навчитися:

• практично визначати маслоємність пігментів.
Зв'язані модульні елементи
1. Класифікація пігментів.
2. Властивості пігментів.

Маслоємність — важлива властивість пігменту.

Чим менше маслоємність пігменту, тобто чим меншу кість олії (см3 чи г) потрібно додати до 100 г пігменту для одержання однорідної пасти, тим цей пігмент економічніший.; переконатися у цьому, виконаємо лабораторну роботу «Визначення маслоємності пігменту».

Лабораторна робота № 8
Матеріали: набір пігментів, сира лляна олія, технічні ваги, бюретка на 2 мл з поділом до 0,01 мл, склянка, скляна зразки щільного або сипкого матеріалу, вода.
Хід роботи № 8

1. На технічних вагах зважують 5 г сухого пігменту і сипають його у склянку.

2. Наливають у бюретку олію і позначають її рівень.

3. Поступово з бюретки до склянки доливають олію: спочатку наливають 0,3 мл, потім ще по 2—3 краплі і, нарешті, по одній краплі.

Після кожної долитої порції олії пігмент і олію в склянці ретельно перемішують скляною паличкою.

4.Фіксують той момент, коли пігмент, весь змочений утворює з окремих грудочок суцільну грудку з блискучою масляною поверхнею.

5. Підраховують кількість витраченої олії за різницею у бюретці до початку досліду і по його закінченні.

6. Визначають маслоємність М на 100 г пігменту за формулою:

М = ___V___ x 100 (г),
              m
де: V — об'єм олії, витраченої на змочування пігменту, см3; 
т — маса пігменту, г;
 р — густина лляної олії, г/см3.

7.Отриману величину маслоємності порівнюють з маслоємність пігменту за ГОСТом 21119.8-75.
8. Результати досліду записують до таблиці.
ВИЗНАЧЕННЯ МАСЛОЄМНОСТІ ПІГМЕНТУ
	Назва пігменту
	Кількість пігменту, г
	Вид олії
	Густина олії г/см3
	Кількість витраче​ної олії, г
	Маслоемність пігменту в г олії на 100 г пігменту
	Маслоемність пігменту за ГОСТом

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10. Необхідно зробити висновок про виконану роботу.____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначення луго-, водо- і маслостійкості пігментів

Мета: вивчення цього елементу дозволить Вам:
навчитися практично визначати окремі властивості пігментів.
Зв'язані модульні елементи
Властивості пігментів.

За зовнішнім виглядом не можна визначити — стійкий до дії лугу чи ні. Неможливо також одразу визначити водо— і маслостійкість. Тому перевіримо це експериментальним шляхом.

Лабораторна робота № 9

Матеріали: зразки пігментів, вода, 5 % розчин каустичної соди, фільтрувальний білий папір, оліфа, олія.
Хід роботи № 9

Щоб перевірити пігмент на лугостійкість, 2—3 г пігменту засипають у 5 % розчин каустичної соди. Через 1—2 год. Порівнюють колір пігменту в розчині з пігментом, який не піддавався цій дії.

Крім цього способу лугостійкість можна визначити, чи пігмент з водними суспензіями, які містять в одному випадкуку вапно, в іншому — крейду. Якщо пігмент лугостійкий, то і ля витримки протягом 2—3 діб колір обох сполук має ся незмінним.

Результати спостережень записують до таблиці.
Лугостійкість пігментів
	Назва пігменту
	Зміна кольору
	Висновок про лугостійкість

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Щоб перевірити, розчиняється пігмент у воді чи ні, на фільтрувальний папір наносять краплю розведеного у воді пігменту. Якщо навколо краплі волога пляма буде безбарвно, це означає, що пігмент у воді не розчиняється.
Результати спостережень записують до таблиці.
	ВОДОСТІЙКІСТЬ ПІГМЕНТІВ

	Назва
	Колір вологої плями від краплі пігменту з водою
	Висновок про водостійкість

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Для перевірки маслостійкості пігментів на білий фільтрувальний папір наносять краплю олії, розтертої з пігментом. Масляне (є навколо нанесеної краплі, яке зберегло свій первісний колір, свідчить про те, що пігмент не розчиняється в олії.


Результати спостережень записують до таблиці.
МАСЛОСТІЙКІСТЬ ПІГМЕНТІВ
	Назва пігменту
	Колір кільця навколо краплі олійної фарби
	Висновок про маслостійкість

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Необхідно зробити висновок про виконану роботу.___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначення покривності пігментів

Мета: вивчення цього елементу дозволить Вам:
· закріпити знання з властивостей пігментів;
·  навчитися визначати покривність пігментів.

Покривність (криючу здатність) пігменту встановлюють за ви​тратою пігменту в г на 1 м2 поверхні, яка фарбується. Для кожно​го пігменту ГОСТами встановлено мінімальну покривність. Чим більшою є покривність пігменту, тим менше його витрачається на фарбування однієї й тієї поверхні. Для перевірки покривності де​яких пігментів виконаємо лабораторну роботу № 10 «Визначення покривності пігментів».
Лабораторна робота № 10

Матеріали: сухі пігменти, натуральна оліфа, цинкові білила, сажа газова.

Прилади і пристосування: мармурова дошка, курант, скляна пластинка 10x30 см завтовшки 2—2,5 мм, щітка щетинна, щітка флейцова, ваги, аркуш білого паперу.
Хід роботи № 10

1. 5 г пігменту розтирають курантом на дошці, додаючи натуральну оліфу до робочої в'язкості.

2. На одній стороні скляної пластинки на всю довжину на однаковій відстані одна від одної наносять 3 кольорові смужки (од ну білу — цинковими білилами і дві чорні - сажею газовою), при чому білу смужку розташовують між двома чорними.

3. Пластинку з кольоровими смужками зважують.

4. Після висихання смужок пластинку перевертають і наносять фарбу, яму розташовують   на   дошці, площею 10x25 см, залишаючи чи площу 5x10 см для того, щоб було зручно під час фарбування тримати в руках пластинку. Щетинною щіткою фарбують спочатку вздовж, а потім у поперек, додаючи фарбу доти, доки в пластинці, покладений на аркуш білого паперу, перестають просвічувати у  відбитому світлі смужки, нанесені на зворотному боці. Фарбу, на​несену щетинною щіткою, розрівнюють флейцовою щіткою.

5. Після фарбування ще раз зважують пластинку і за різни​цею результатів зважування визначають масу випробуваної су​міші, витраченої на покривання пластинки.

Покривність Nг/м2, розраховують за формулами:
N = ___G___ x 10000,

S
• зважаючи на малярну консистенцію:
N = ___G(100-G1)__ x 10000,
S*100
Де:G – кількість сполуки малярної консистенції, витраченої на покриття      скляної пластинки, г;
     G1 – вміст оліфи, %;
     S – площа пластинки, яка фарбується,см2.

Результати досліду записують до таблиці.
ПОКРИВНІСТЬ ПІГМЕНТУ
	№ з/п
	Показники
	Досліди

	
	
	1-ий
	2-ий

	1.
	Назва пігменту
	
	

	2.
	Кількість пігменту, г
	
	

	3.
	Вміст оліфи в сполуці, в % від маси пігменту
	
	

	4.
	Маса пластинки зі смужками до фарбування, г
	
	

	5.
	Маса пластинки після фарбування, г
	
	

	6.
	Зафарбована площа, см2
	
	

	7.
	Середня покривність для барвної суміші малярної консистенції, г/м2
	
	

	8.
	Середня покривність для сухого пігменту, г/м2
	
	


Висновок: отримана покривність пігменту ______г/м2 (за довідником _______ г/м2).

Письмове завдання
1.У чому різниця між корпусними і лесувальними пігментами?________________________________________________________________________________________________
2.Як розрізняють пігменти за колірною ознакою?___________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Як відрізнити органічні пігменти від неорганічних?___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Виконайте рисунок спектра, одержаного І. Ньютоном при пропусканні
сонячного променя крізь призму._________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.З чого складається сухий компонент лакофарбових матеріалів?_______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Назвіть основні властивості пігментів.____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. У чому різниця між барвною здатністю пігментів і покривною здатністю (покривністю)?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Як перевіряють маслостійкість пігментів, на що вона впливає?_______________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.Як перевіряють лугостійкість пігментів?___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.Чому не можна використовувати у вапняних сполуках залізну лазур?________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.Чому наповнювачі мають переважно білий або сірий кольори? ______________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестове завдання

Оберіть правильну відповідь

1. Чи відрізняються за застосуванням підмозочні пасти від шпаклівок?

2. Чи застосовують  готові шпаклівки для шпаклювання обштукатурених поверхонь?

3. Чи можна наносити шпаклівки на поверхню фарборозпилювачем?
4. Яка емульсія є зв’язуючи у клейовій шпаклівці:
а) емульсія МВ;

б) емульсія ВМ?

а) не дають усадки;
б) застосовують для замазування тріщин;
в) застосовують для вирівнювання поверхні;
г) мають добру адґезію до оброблюваної поверхні?
6. До складу яких підмазочних паст не входить тваринний клей:
а)  гіпсо—крейдової;
б) клейової;
в) олійної?
  7. Які шпаклівки готує лакофарбова промисловість:
         а) клейову;
         б) олійну;
         в) ХВ-004 зелену;
         г) КФ-003 червону?
 8. Які матеріали входять до складу всіх шпаклівок:
        а) крейда;
        б) господарське мило;
        в) тваринний клей;
        г) скипидар?
 9. Яким розчинником доводять до робочої в'яз​кості шпаклівку ХВ-004 зелену:
       а) № 645;
       б) ксилолом;
       в) Р-4;
       г) Р-5?
 10. Яку шпаклівку випускають у вигляді пасти з отверджувачем:
       а) КФ-003;
       б) НЦ-007;
       в) ЕП-0020?

Тестове завдання

Оберіть правильні відповіді

1. Що є розчинником для клеєного колеру:

а) скипідар;

б) бензин-розчинник;

в) вода;

г) технічний ацетон?

2. Чим розводять густотерті олійні фарби марок 1ІА-025,МА-015:
а) уайт-спіритом;
б) натуральною оліфою;
в) алкідною оліфою;
г) водою;
д) скипидаром?
3. Що Ви зробите після використання бензину—роз​чинника для миття пензлів, посуду:
а) виллєте під дерево;
б) щільно закриєте тару, в якій мили, для подаль​шого використання;
в) залишите випаровуватися?
4. Які допоміжні матеріали прискорюють висихан​ня пофарбованих поверхонь:
а) пластифікатори;
б) сикативи;
в) воски;
г) отверджувачі?
5. Чи може уповільнити висихання фарби надли​шок в ній сикативу?
6. Чи можна замінити в арунтовці під клейові колери мідний купорос на алюмо—калієвий галун?
7. Яка сода токсична і викликає опіки:
а) кальцинована;
б) каустична;
в) кристалічна?

Письмове завдання
1. Яке призначення ґрунтовок?_________________________
____________________________________________________
2.Чим ґрунтовки відрізняються від фарб?________________
_____________________________________________________________________
2. Які ґрунтовки можна приготувати на робочому місці?_______________________
_____________________________________________________________________
3. Назвіть ґрунтовки, до складу яких входить мідний купорос?__________________
____________________________________________________________________
4. Що є зв’язуючим у ґрунтувальних сумішах?_______________________________
___________________________________________________________________
6. Що можна додавати до шпаклівки (ґрунтовку, крейду, воду, оліфу, мило), якщо виявиться, що склад не задовольняє необхідним вимогам?____________________
________________________________________________________________________
7. Що потрібно додавати до шпаклівки, щоб вона швидше висихала?_____________
_____________________________________________________________________
8. Якщо шпаклівка вийшла рідкою, що необхідно до неї додати?_________________
____________________________________________________________________
9. Чи можна розріджувачі використовувати для миття інструменту?______________

____________________________________________________________________
10. Чи може суміш оліфи і скипидару утворювати міцну плівку під час нанесення на поверхню? Відповідь обґрунтуйте._______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Коли застосовують змивки?_____________________________________________
12. На які групи поділяються воски за походженням?___________________________
________________________________________________________________________
13.Які допоміжні матеріали застосовують для шліфування поверхонь?____________
____________________________________________________________________
14.Чи застосовують гідрофобізатори як домішки до фарбових сумішей для внутрішніх робіт? Відповідь обґрунтуйте._____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. У чому різниця між пластифікаторами й отверджувачами?____________________
_____________________________________________________________________
16. Яких засобів безпеки потрібно дотримуватися під час робот» а соляною кислотою та їдким натрієм?________________________________________________________

_____________________________________________________________________
17. Чому для зберігання мідного купоросу використовують дерев’яну тару?_________
_____________________________________________________________________
18. Чи можна наносити купоросні суміші механізмами? Обґрунтуйте відповідь.________________________________________________________________
________________________________________________________________________
19.Чи знижують допоміжні матеріали собівартість малярних робіт яким чином?
________________________________________________________________________
Тема: «Готові лакофарбові матеріали»

Тестове завдання
Оберіть правильні відповіді:
1. Чи відносять емалі до леткосмоляних фарб?
2. Які фарби відносять до водорозчинних:
а) казеїнові;
б) силікатні;
в) перхлорвінілові емалі;
г) органосилікатні?
3. Які фарби у своєму складі мають тільки лугостій​кі пігменти:
а) органосилікатні;
б) казеїнові;
в) полімерцементні;
г) цементні?
4. Які фарби мають термін використання до 6 годин:
а) водоемульсійні;
б) цементні;
в) полімерцементні;
г) силікатні?
5. Які фарби вогненебезпечні:
а) цементні;
б) силікатні;
в) органосилікатні;
г) водоемульсійні?
6. Яка емаль має сріблястий колір:
а)  ХВ-1100;
б) НЦ-25;
в) ХВ-124;
г) ХВ-125?
7. Які емалі токсичні, пожежонебезпечні:
а) ХВ-1100;
б) НЦ-25;
в) ХВ-785?
Визначення умовної в'язкості лакофарбових матеріалів

Мета: вивчення цього елементу дозволить Вам:
• навчитися практично визначати за допомогою приладу віскози​метра ВЗ-4 умовну в'язкість лакофарбових матеріалів.

Зв'язані модульні елементи

Класифікація та властивості лакофарбових матеріалів.

Щоб навчитися практично визначати умовну в'язкість лако​фарбових матеріалів за допомогою віскозиметра ВЗ—4, виконаємо лабораторну роботу № 11.

Лабораторна робота № 11

Матеріали: випробовуваний матеріал по 0,5 л (лак, емаль, ґрун​товка, фарба готова до вживання), розчинник уайт-спірит.

Прилади, пристосування: віскозиметр ВЗ-4 зі штативом, термометр, ємність не менше 110 мл, секундомір, сітка № 028.
Хід роботи № 11


1. Ретельно промивають резервуар (1) віскозиметра розчинником, просушують повітрям. Особливо ретельно огляда​ють і промивають сопло (2) віскозиметра.

2. Закріплюють віскозиметр у штативі (4), встановлюють у го​ризонтальне положення за допомогою гвинтів (3).

3. Фільтрують лакофарбовий матеріал через сито № 028, пе​ремішують і дають відстоятися 5-10 хв.

4. Виміряють температуру лакофарбового матеріалу (вона має бути +20°С).

5. Під віскозиметр ставлять ємність, закривають пальцем отвір, заповнюють резервуар ВЗ-4 випробовуваним матеріалом.

6. Відкривають отвір сопла і вмикають секундомір у той мо​мент, коли з'явиться рідина. Зупиняють секундомір у момент по​яви переривчастого струменя.

7. Умовна в'язкість матеріалу визначається у секундах; ще час, необхідний на витікання рідини з віскозиметра.

8. Результати визначення в'язкості записують до таблиці.
	Випробувальний матеріал
	Ємність резервуару ВЗ -4, мл
	Температура, t0С
	Час витікання матеріалу,с
	Умовна в’язкість, с
	Порівняння отриманого результату з висновками ГОСТу

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8. Висновки про виконану роботу: ____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Визначення часу і ступеня висихання лакофарбових матеріалів

Мета: вивчення цього елементу дозволить Вам:
· навчитися практично визначати час утворення плівки, тобто ви​сихання лакофарбових матеріалів; оцінювати ступінь висихання плівки.

Зв'язані модульні елементи

1.  Класифікація лакофарбових матеріалів.

2. Властивості лакофарбових матеріалів.

Щоб навчитися практично визначати час утворення плівки, час висихання лакофарбових матеріалів, вміти оцінювати висихання плівки, виконаємо лабораторну роботу № 12.
Лабораторна робота №12

Матеріали: випробовуваний лакофарбовий матеріал - 200 г. 

Прилади пристосування: шафа сушильна, рівень, скляна пластина 9x12 см, годинник, дерев'яна пластинка площею 5 см2, вага  г, ватний тампон.
Хід роботи № 12
1. На скляну пластинку наносять пензлем тонкий шар випробовуваного матеріалу.

2.  Пластинку ставлять на ЗО хв. під кутом 45°. Надлишок фарби має стекти.

3. Пластинку вміщують горизонтально у сушильній шафі (за рівнем). Фіксують час, виміряють температуру в шафі (температура має бути в межах +20°С ± 2°).

4. Періодично виймають пластинку з шафи і дихають на неї 2-3 сек. Відстань від рота до пластинки — 10 см.

Через деякий час на лакофарбовій плівці від подиху з'являється матова пляма. Це свідчить про те, що відбулося висихання «від пилу», тобто утворилася тонка плівочка. 

5. Продовжують сушити пластинку в шафі; час від часу виймають і натискують на неї пальцем. Цей метод називають методом відбитків. Поява слабких відбитків, означатиме, що плівка практично висохла.

Продовжують сушити пластинку в шафі. На пластинку  ватний тампон, зверху - дерев'яну пластинку площею  аг з вантажем — 200 г.

Через ЗО с вантаж, пластинку і тампон знімають. Якщо на плівці немає слідів волокон, то це означає, що настало повне висихання.

7. Результати випробувань записують до таблиці.
	Випробовуваний матеріал
	Температура в шафі, °С
	Початок досліду ...год., ...хв.
	Висихання від пилу настало через ...год.
	Повне висихання настало через…. год

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9. Щодо виконаної роботи потрібно зробити висновок та узагальнення.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестове завдання
Оберіть правильні відповіді
1. Чи входить до складу емалевих фарб лак?
2. Які фарби відносять до емалевих:
а) епоксидні;
б) гліфталеві;
в) цинкові густотерті;
г) меламіноформальдегідні?
3. Які лаки застосовують для приготування емале​вих фарб:
а) алкідні;
б) олійні;
в) гліфталеві;
г) пентафталеві?
4. Чи є токсичною й пожежонебезпечною ЕП-51?
5. Які емалеві фарби доводять до робочої в'язкості розчинником № 648:
а) МЛ-152;
б) ЕП-51;
в) ЕП-255?
6. Які густотерті фарби дуже отруйні:
а) цинкові густотерті білила;
б) свинцеві густотерті білила;
в) кольорові густотерті фарби МА-015?
7. Чи застосовують воду для розведення фарб, гото​вих до використання?

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3
Дайте відповіді на запитання
1. Як класифікують готові лакофарбові покриття за видом?__________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Як класифікують лакофарбові матеріали за плівкотвірною речо​виною і як їх позначають?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Скільки існує груп лакофарбових матеріалів за переважним при​значенням?
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
4. Що визначають приладом ВЗ-4?________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Скільки груп знаків у позначенні емалей, фарб?_________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Скільки груп знаків у позначенні лаків?________________________________

______________________________________________________________________
7. Що позначають цифри порядкового номера 1-5 для олійних фарб?__________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Якою цифрою позначають третю групу знаків ґрунтовок, густо-тертих фарб?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.Скільки існує методів визначення властивості вирівнювання («розливу») лакофарбових матеріалів?________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Які фарби називають емалями?________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Які лаки використовують у меблевій промисловості?______________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Розшифруйте позначення лакофарбових матеріалів і запишіть до таблиці: лак БТ-783, фарба МА-025 сіра, емаль ЕП—275 чорна, ґрун​товка ГФ—020 коричнева, шпаклівка ЕП-0010 червоно—коричнева.
	Вид лакофар​бових ма​теріалів
	Позначення хімічного складу
	Плівкотвірна речовина
	Групи приз​начення
	Визначення груп призна​чення
	Порядковий номер, вид оліфи
	Колір

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Виконання малярних робіт складністю 2 – го розряду


Тестове завдання
Оберіть правильні відповіді
1. Для роботи на висоті до 4 м використовують сто​лик—вишку?
2. Які переваги телескопічного столика:
а) можна змінювати висоту;
б) легко пересувається;
в) використовується як суцільні підмостки?
3. На якій висоті встановлюється столик-вишка:
а) 1000 мм;
б) 1800 мм;
в) 2200 мм;
г) 2800 мм?
4. Яке пристосування піднімається і опускається за допомогою лебідки:
а) вишка-тура;
б) помост В-55-250;
в) вишка В-10,6-500;
г) столик—вишка?
5. Які технологічні операції виконують за допомо​гою ручних пристосувань:
а) згладжування;
б) шліфування;
в) часткову підмазку;
г) розшивання тріщин;
д) ґрунтування?
6. Яке призначення інвентарю:
а) зберігання ручного інструменту;
б) зберігання матеріалу;
в) проціджування, просіювання сумішей;
г) приготування малярних сумішей?

Тестове завдання
Оберіть правильні відповіді
1. Як підготувати новий валик до роботи:
а) вимити теплою мильною водою;
б) промити гасом;
в) витримати 5-6 годин у воді й віджати?
2. Скільки необхідно витримувати у воді нові щітки перед початком роботи:
а) добу;
б) 12 годин;
в) 5—6 годин;
г) 0,5 години?
3. Металевий гребінь використовують для:
а) очищення щетини від фарби;
б) прискорення сушіння щіток;
в) видалення зайвого розчинника.
4. Як видалити водоемульсійну фарбу з хутряного валика:
а) проточною водою;
б) миючим засобом;
в) проточною водою і миючим засобом;
г) розчинником?
5. Де треба зберігати щітки під час короткочасної перерви, якщо фарбували олійними фарбами:
а) у гасі;
б) у воді;
в) у розчиннику;
г) на підставці?
6. Навіщо рекомендують повертати щітку під час роботи:
а) для рівномірного стирання;
б) для підвищення якості фарбування;
в) для більш економічної витрати фарби?
7. Чи залежить якість роботи від правильного дог​ляду за інструментом?
8. Якщо олійна фарба на щітці засохла, то Ви:
а) заміните щітку;
б) вимиєте в мильній воді;
в) опустите у ємність зі скипидаром;
г) опустите у ємність з уайт-спіритом?
9. Яких правил техніки безпеки слід дотримуватися, промиваючи інструменти розчинниками:
а) працювати в гумових рукавичках;
б) користуватися захисними пастами;
в) працювати в респіраторах;
г) провітрювати приміщення?

Тестове завдання
Оберіть правильні відповіді
1. Який спецодяг і взуття призначені малярам:
а) куртка бавовняна на теплій прокладці;
б) комбінезон бавовняний;
в) рукавиці комбіновані;
г) каска;
д) окуляри захисні; 
е) черевики;
є) куртка та штани;
ж) гумові чоботи?
2. Чи можна їсти на робочих місцях?
3. Вкажіть основні причини травматизму під час виконання малярних робіт:
а) отруєння;
б) падіння з висоти;
в) відсутність освітленості;
г) робота з несправними інструментами;
д)незнеструмлена електропроводка?
4. Чи можна палити під час застосування синтетич​них клеїв для наклеювання шпалер, плівок?
5. Чому необхідно очищати підошви взуття від прилиплого клейстеру:
а) псується взуття;
б) може призвести до падіння маляра;
в) забруднюється підлога в приміщеннях;
г) перевитрачається клейстер?
6. Чи повинні робітники бути у протигазах (спе​ціальних респіраторах) під час застосування швидко - сохнучи лакофарбових матеріалів, що містять леткі розчинники?
7. Чи можна застосовувати для малярних робіт ма​лого обсягу свинцеві білила як складову частину фарб?
8.Чи можна ставити драбини на сніг чи лід?
9. Чи потрібний наряд—допуск на виконання робіт на висоті?
10. Які можуть бути причини виробничих пожеж під час виконання малярних робіт:
а) випалювання старої олійної фарби усередині при​міщення паяльними лампами;
б) неправильні розігрів чи варіння окремих компо​нентів малярних сумішей;
в) застосування відкритого вогню чи іскроутворен​ня під час роботи з нітрофарбами;
г) фарбування поверхонь вапняними сумішами?

[image: image18.png]


Письмове завдання
1. Чим відрізняється підготовка поверхні від обробки?______________________
_______________________________________________________________
2. Який комплект інструментів необхідний для підготовки обштукатурених  і бетонних поверхонь під фарбування?________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Як Ви підготуєте нові щітки для фарбування?____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Який інвентар Ви будете застосовувати при виконанні робіт і з якою метою?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Яким пристосуванням для роботи на висоті Ви віддаєте перевагу і чому?____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6. Заповніть таблицю.
	Інструмент, пристосування, інвентар
	У яких роботах використовується
	Вимоги техніки безпеки під час  застосування

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


7.Назвіть основні вимоги техніки безпеки під час виконання малярних робіт вручну____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестове завдання
Оберіть правильні відповіді
1. Чи залежить кількість виконуваних операцій від категорії фарбування?
2. Чим згладжують бетонні поверхні:
а) пристроєм для шліфування;
б) торцем дерева;
в) шліфувальною шкуркою;
г) дерев'яною теркою?
3. Чи можна волосяні тріщини на бетонній основі затерти дерев'яною теркою?
4. Розшивання тріщин виконують малярним ножем?
5. Який інструмент застосовують для видалення не​міцної штукатурки:
а) молоток;
б) штукатурну лопатку;
в) малярний ніж;
г) шпатель?
6. Як можна видалити міцний набіл, утворений казеїновою чи силікатною фарбою:
а) змити водою;
б) зняти скребком;
в) змочити 2-3 % розчином соляної кислоти і зчистити шпателем?
7. Які підготовчі операції виконують на нових де​рев'яних поверхнях:
а) очищення від пилу;
б) вирізання сучків;
в) часткове підмазування;
г) прооліфлення?
д) скребком?
8. Чи можна застосовувати для часткового підма​зування розчищених, розшитих тріщин синтетичну шпаклівку КЛМ?
9. Коли видаляють дефекти на дерев'яній поверхні:
а) до прооліфлення;
б) після прооліфлення?
10. Для чого після зняття пасти поверхню проми​вають 1 % розчином соляної чи оцтової кислоти:
а) для нейтралізації лугу;
б) для видалення залишків фарби;
в) для ґрунтування?
11. Які технологічні операції виконують під час під​готовки металевої поверхні під просте фарбування:
а) очищення від пилу та іржі;
б) розшивання тріщин;
в) прооліфлення;
г) часткову підмазку?
12. Якими інструментами виконують очищення ме​талевих поверхонь від іржі:
а) пензлем—ручником;
б) шпателем;
в) сталевою щіткою?
13. Яким способом можна зняти стару фарбу з ме​талевої поверхні:
а) хімічним;
б) механічним;
в) термічним?
14. Чи обов'язково виконувати підготовку метале​вої поверхні під просте фарбування?
15. Чим очищають іржу з невеликих поверхонь:
а) сталевими щітками;
б) електричними щітками;
в) піскоструминними апаратами;
г) металевими шпателями?
16. Якою оліфою ґрунтують очищену металеву по​верхню:
а) натуральною;
б) синтетичною (гліфталевою);
в) оліфою-оксоль?
17. Чи має антикорозійну властивість залізний сурик?
18. Чи можна застосувати термічний спосіб очи​щення металу у вогненебезпечних приміщеннях?
19. Яку кислоту застосовують при очищенні поверх​ні від старої фарби:
а) соляну;
б) фосфорну;
в) сірчану





Письмове завдання
1. Який комплект інструментів необхідний маляру для підготовки металевих поверхонь під просте фарбування?_______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Чи є поняття «стара» металева поверхня?________________________________
____________________________________________________________________

3.Коли Вам доводиться видаляти сучки на дерев'яній поверхні й для чого Ви це робите?_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.Якщо обсяг робіт заміни штукатурного шару виявився невели​ким, то яку технологічну операцію Ви виконуватимете: накидання розчину чи намазування при нанесенні набризку?___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Чи є різниця у технологічній послідовності операцій під час під​готовки обштукатурених поверхонь під водне фарбування та під не​водне фарбування?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Чи економічно виправдане нанесення набризку, фунту і накрив​ки при підготовці обштукатуреної поверхні під просте фарбування?__________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Яких правил техніки безпеки необхідно дотримуватися під час роботи з соляною кислотою?___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Заповніть таблицю.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХОНЬ
	Вид підготовленої поверхні
	Перелік технологічних операцій підготовки поверхонь
	Інструменти, пристосування

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Виконайте роботи:
1. Вам необхідно виконати підготовку раніше пофарбованої вапняним колером обштукатуреної поверхні під неводне фарбування у складському приміщенні площею 72 м2. Площа прорізів 6,8 м2. Розрахуйте необхідну кількість матеріалу і вартість робіт. Вартість підготовки 1 м2 стіни і стелі візьміть таку саму, як на будівельному об'єкті, де Ви проходили практику.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Заповніть інструкційно-технологічну карту (на вибір інструкто​ра із запропонованого переліку), категорія фарбування - проста:
• підготовка бетонної, обштукатуреної поверхні під водне фарбування;
• підготовка бетонної, обштукатуреної поверхні під неводне фарбування;
• підготовка дерев'яної поверхні під фарбування вапняним колером;
• підготовка дерев'яної поверхні під фарбування неводним колером;
• підготовка металевої поверхні під фарбування;
• підготовка раніше обштукатуреної поверхні під водне фарбування;
• підготовка раніше обштукатуреної поверхні під неводне фарбування.
ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА З ВИКОНАННЯ
________________________________________________________________
(укажіть назву обраного інструктором варіанта)
	Назва операцій
	Матеріал
	Інструмент
	Пристосування
	Інвентар
	Вимоги до якості
	Вимоги техніки безпеки
	Норма часу праці (на 1 м2 поверхні люд. Година) робоча
	Норма часу учнівська

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



ПЕРЕВІДНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ
	№ білета
	№ питання
	Зміст

	
	1. 2. 3.
	-

	Оцінка — 
Інструктор —


Перелік робіт для 2-го розряду (орієнтовно)
1. Очищення і згладжування поверхонь спеціальним пристроєм, тор​цем дерева, дерев'яною теркою, металевим шпателем.
2. Зняття старого набілу скребком, шпателем, 2-3 % розчином со​ляної кислоти.
3. Прооліфлення поверхонь пензлем-ручником.
4. Розшивання тріщин і щілин малярним ножем, шпателем.
5. Підмазування окремих місць шпателем.
6. Вирізування сучків, засмолів.
7. Готування вручну вапняної ґрунтовки.
8. Зіскрібання старої фарби.
9. Шліфування підмазочних місць наждачним папером, пемзою. 
10. Захист поверхні від набризкування фарби.
Короткий термінологічний словник

А

___________

Абразиви – дрібнозірнисті матеріали високої твердості, здатні зрізати поверхневий шар з інших матеріалів.

Агрегат – з’єднання (комплекс) кількох різнотипних машин, апаратів, щопрацюють у технологічному процесі.

Адаптація (пристосування) – зміна світлової чутливості ока, пристосування його до різних ступенів яскравості подразника.

Азбест – тонковолокнисті мінерали класу силікатів (гірський льон), здатні розділятисяна тонкі волокна; використовують як наповнювач і теплоізоляційний матеріал.

Азбестоцементні вироби – виготовлені з цементу, азбесту, пігментів, смоли, полімерних плівок, деревного шпону.

Антисептики – речовини, що запобігають руйнуванню різних матеріалів, наприклад, фторид або силіційфторид натрію захищає деревину, повсть від гниття, ураження комахами.

Апарат – прилад, пристрій для виконання якоїсь роботи.

Ареометр – прилад для вимірювання густини рідин, зокрема рідкого скла.

Архітектура – будівельне мистецтво, проектування і будівництво споруд.

Б

____________

Барит – мінерал класу сульфатів; використовують як заповнювач для приготування рентгенозахисних розчинів у вигляді піску та пилу.

Бароко – стиль в архітектурі кінця XVI – середини XVIII ст., що різнився пишністю, підкресленою урочистістю, динамічністю композиції.

Бетон – будівельний матеріал, суміш в’яжучої речовини, різних заповнювачів (у вигляді піску, гравію, щебеню) та води.

Бітуми – природні й штучно добуті тверді, плачтичні або в’язкі суміші вуглеводів і їхніх похідних. Здебільшого застосовують у дрожньому будівництві, у виробництві покрівельних і гідроізоляційних матеріалів.

Бордюр – край, межа; смужка, що облямовує край виробу; кольорова або візерунчаста смужка завширшки 3 – 20 мм, колірякої різниться від кольору стіни.

Борозна – довга заглибина на поверхні стіни, підлоги, стелі.

Бригада – група, об’єднання робітників, які разом виконують певний комплекс будівельних робіт.

Будівельний майданчик – територія, на якій провадиться будівництво; тут розміщені споруджувані об’єкти, вантажопідйомні механізми, адміністративні, підсобні (склади, прохідні накриття) та побутові приміщення, під’їзні дороги, місце для складування матеріалів.

Будівельний процес – сукупність операцій, результатом яких є будівельна продукція у вигляді конструктивного елемента або його частин.

Будівельний рівень – контрольно-вимірювальний інструмент.

Будівельні конструкції – основні елементи будівель заводського виготовлення; відносно закінчена частина будівлі чи споруди.

Будівля – надземна споруда з приміщеннями для різної діяльності людей.


В

___________

В’яжучі матеріали – вапно, гіпс, цемент.

В’язкість (внутрішнє тертя) – властивість рідин і газів чинити опір переміщенню інших шарів один відносно одного під дією зовнішніх сил; вимірюють як час (у секундах) витікання 100 см³ фарбувальної суміші із спеціального приладу – віскозиметра.

Вапно – продукт випалювання вапняків, крейди та інших карбонатних порід, в’яжучий матеріал.

Вапно гашене – гідроксид кальцію, порошок білого кольору; добувають дією води (50 – 70 % його маси) на негашене вапно (процес гашення).

Вапно гідравлічне – один із різновидів вапна, продукт помірного випалювання вапнякових порід із вмістом глини 8 – 20 %.

Вентиляція – провітрювання приміщення; система заходів для здійснення повітрообміну.

Виробнича санітарія – гігієна; система заходів для запобігання шкідливому впливу на працівників виробничих чинників.

Висоли – білий кристалічний наліт у місцях скупчення водорозчинних солей на поверхні штукатурки.

Візуальний метод – визначення відповідності кольору досліджуваного пігменту або наповнювача кольору затверджених зразків.

Вікно – отвір, проріз у стіні для освітлення й вентиляції приміщення. Складається з трьох частин: коробки, рами і підвіконня.

Вітраж – твір монументально-декоративного мистецтва зі шматочків кольорового скла; розрахований на наскрізне освітлення.

Вохра – природний мінеральний пігмент від блідо – жовтого до коричневого кольору, що складається з глини, забарвленої оксидами заліза; застосовують для виготовлення фарб.


Г

___________

Герметичний – непроникний для рідин і газів; щільно закритий.

Гетерогенний – неоднорідний.

Гігроскопічність – властивість матеріалу вбирати з повітря вологу.

Гобелен – ділянка стіни між панеллю і стелею.

Гомогенний – однорідний.

Горищне перекриття – елемент, що відокремлює тепле приміщення від холодного, має містити шар теплоізоляційного матеріалу.

Д

___________

Дах – частина будівлі, яка її завершує і захищає від атмосферних опадів.

Двері – рухома огорожа, що сполучає приміщення або забезпечує вхід чи вихід із них.

Декоративний паперово-шаруватий пластик – листовий матеріал, який отримують гарячим пересуванням спеціальних видів паперу, просочених феноло-формальдегідними і карбамідними смолами.

Декоративно-прикладне мистецтво – мистецтво виготовлення художніх виробів, що мають практичне значення в побуті.

Декстрин – клей, отриманий нагріванням сухого крохмалю з каталізаторами (органічними кислотами або сульфатом алюмінію).

Деревоволокнисті плити (ДВП) – матеріал, виготовлений гарячим пересуванням деревоволокнистої маси, що містить в’яжучі полімерні смоли.

Деревостружкові плити (ДСП) – матеріал, виготовлений гарячим пресуванням деревостружкових мас, до складу якого входять полімерні смоли.

Деталь будівельна – частина будівельної конструкції, виготовлена з однорідного матеріалу.

Дефекти (брак у роботі) – понаднормативні відхилення.

Деформація будівлі – зміна форми і розмірів, а також втрата спорудоюстійкості під впливом різних навантажень.

Деформівність – властивість матеріалів змінювати свою початкову форму.

Дизайн – різні види проектної діяльності, що спрямована на формування естетичного середовища; художнє конструювання; технічна естетика.

Дизайнер – художник-конструктор, оформлювач.

Дисперсність – ступінь подрібнення речовини на частинки; чим дрібніші частинки, тим більша дисперсність.

Ділянка – робоча зона, де працює бригада робітників протягом зміни.

Довговічність – здатність будівлі зберігати в часі задані якості без руйнувань і деформацій.

Документ нормативний – сукупність вимог, обов’язкових для виконання при проектуванні і будівництві.

Доломіт каустичний – в’яжуча речовина, порошок оксиду магнію і карбонату кальцію; готують із доломіту, випаленого при 650 – 750 ◦С. 

Допоміжні процеси – прийоми, за яких будівельна продукція не створюється, але вони потрібні для виконання основних робіт (наприклад, встановлення риштувань).

Допуск – різниця між найбільшим і найменшим граничними розмірами, що дорівнює арифметичній сумі допустимих відхилень від номінального розміру.

Доричний ордер – один із трьох давньогрецьких архітектурних ордерів, що різниться простотою і масивністю оздоблення.

Дошка підвіконня – виготовлють із хвойних порід, завдовжки 0,6 – 2,8 м, завширшки 0,15 – 0,35 м, завтовшки 34 і 42 мм. Може бути з фаскою або заокругленою.

Дьоготь кам’яновугільний – смола, в’язка рідина чорного чи бурого кольору, суміш насичених, ненасичених та ароматичних вуглеводів, фенолів тощо. Добувають сухою перегонкою деревини, сланців, вугілля, торфу.

Е

___________

Економічність будівництва – одна з найважливіших вимог, особливо за масового його характеру. Має за мету зменшення витрат матеріалів, зниження маси будівель, затрат праці, та скорочення терміну будівництва.

Еластичні герметики – здебільшого тіоколові, силіційорганічні та бутилкаучукові композиції; застосовують у конструкціях, які зазнають деформації.

Емаль – суміш перетертих пігментів, розбавлених до робочої густоти лаком.

Емульсія – суміш двох незмішуваних рідин, одна з яких у вигляді дрібних часточок розподілена в іншій; рідина, насичена крапельками речовини, яка не змішується з нею.

Еркер – напівкруглий чи багатогранний засклений виступ у зовнішній стіні будинку, що проходить через кілька поверхів.

Ескіз – попередній начерк кресленика, картини тощо.

Естетика – наука про прекрасне та його роль у житті людини.

Естетика технічна – теорія промислового мистецтва.


Ж

_____________

Жорсткість просторова – здатність будинку й окремих його елементів зберігати свою початкову форму під дією прикладених сил.


З

__________

Загальнобудівельні роботи – земляні, кам’яні, бетонні, монтажні, покрівельні, ізоляційні, столярні, опоряджувальні.

Залізобетонні перекриття – плити суцільні, порожнисті чи ребристого перерізу для влаштування елементів горизонтальних будівельних конструкцій.

Захисні будівельні конструкції – елементи, що ізолюють приміщення від зовнішнього середовища або розділяють їх між собою (стіни, перегородки, вікна).

Зведений календарний план, чи сітьовий графік – визначає строки будівництва загалом, а також послідовність, тривалість і взаємне узгодження окремих видів робіт або циклів.

Знак геодезичний – залізобетонний стовп, забитий сталевий штир, риска, інші позначки, що фіксують планову і висотну геодезичну сітку на будівельному майданчику.

Зовнішні стіни – елементи будівельної конструкції, що огороджують приміщення від навколишнього середовища і захищають їх від атмосферного впливу.

Зона небезпеки – простір, де діють небезпечні  виробничі чинники, що виникають під час експлуатації будівельних машин і виконання монтажних робіт.

Зона розміщення матеріалів – смуга завширшки 1 – 1,1 м, на якій складують цеглу, розчин і деталі, що встановлюють у конструкцію стін в міру їх мурування.


І

__________

Інвентар – сукупність матеріальних цінностей, знарядь, предметів та інше майно установи чи підприємства.

Індустріалізація будівельного виробництва – здійснення будівельно-монтажних робіт методами, властивими великій машинній індустрії (комплекс заходів, автоматичних, комп’ютерних робіт).

Інертні матеріали – неактивні добавки, наприклад мелений вапняк, які не погіршують якості в’яжучих, а збільшують їх вихід.

Інструмент – знаряддя або пристосування для виконання певних робіт чи виготовлення виробів.

Інтер’єр – внутрішній простір приміщення, будівлі, декоративно чи художньо оформлений; архітектурно і художньо оздоблена частина приміщення, будівлі.

Іонічний ордер (період архаїки VII-VI ст. До н.е.) – архітектурний ордер мальовничої та витонченої форми; характеризувався постповим звуженням колони догори.

К

____________

Канелюри – вертикальні жолобки на колонах або пілястрах, відділені вузькими поясками.

Капітальне будівництво – процес спорудження нових будівель і об’єктів народного господарства, а також реконструкція, модернізація і розширення діючих підприємств.

Капітальність – сукупність показників довговічності будинку та вогнестійкості конструкції.

Капітель – верхня частина (завершення) колони, на яку спирається балка чи архітрав.

Карниз – горизонтальний профільований виступ з площини стін; призначений для захисту їх від води, що стікає з даху.

Карниз вивершувальний – верхня завершальна частина зовнішніх стін; має декоративне значення.

Карта трудового процесу – технічний документ із текстом, ілюстраціями і таблицями, які містять рекомендації щодо виконання робіт.

Кваліфікація – ступінь підготовки робітника чи фахівця до виконання певної роботи.

Кесони – архітектурні прикраси стелі; заглиблення квадратної, прямокутної, круглої чи багатокутної форми на стелях, внутрішніх поверхнях арок, склепінь.

Колір – одна з властивостей тіл матеріального світу зумовлювати певне зорове відчуття залежно від спектрального складу відбитого чи випроміненого світла.

Колона – несівна конструкція будівлі, вертикальна опора з постійним чи змінним поперечним перерізом; складається з цоколю (бази), стовбура і капітелі. Може бути круглої, квадратної чи багатогранної форми.

Колона з ентазисом – колона циліндричної форми, що поступово звужується догори.

Кошторис – документ, що складається на основі норм, викладених у БНіП, частина IV „Кошторисні норми”. Кошторис враховує всі витрати на будівництво, пов’язані зі спорудженням будівлі, вартість матеріалів і конструкцій, витрат на експлуатацію машин, заробітну плату.

Крихкість – властивість матеріалу руйнуватися під дією механічного навантаження раптово, без попередньої пластичної деформації (зміни форми, розмірів).

Кут сходження – відхилення віконного або дверного косяка від вертикалі чи горизонталі.

Л

___________

Листи (плити) – облицювальний матеріал для стін і стель: азбестоцементні, гіпсокартонні, деревостружкові, деревоволокнисті та ін.

Лоджія – приміщення будинку з фасадного боку, відкрите й огороджене парапетом або граткою.

Лузги – внурішні кути в приміщеннях.

Лускоподібний клей – часточка ненормованих розмірів, жовтуватого кольору, у вигляді пластівців і порошку.

М

_____________

Машина – механізм, що виконує певну роботу і здатний самостійно перемішуватися.

Маяк – кілочок, опрний знак, плитка, які фіксують рівень опоряджуваної поверхні.

Механізм – сукупність рухомо з’єданих деталей (ланок), що здійснюють задані рухи під дією прикладених сил.

Мозаїка – різновид монументально-декоративного живопису, що відтворює малюнок складанням зі шматочків скла, кераміки.

Морозостійкість – здатність матеріалу в насиченому водою стані витримувати багато циклів поперемінного заморожування і розморожування без видимих ознак руйнування і значного зниження міцності.

Н

____________

Напилення – спосіб нанесення на поверхню будівельних виробів і конструкцій порошкоподібних полімерів, які, розплавляючись, прилипають до неї, а після охолодження утворюють міцну плівку покриття.

Напівколона – вертикальний напівкруглий виступ із площини стіни.

Наповнювачі – порошкоподібні матеріали, що зменшують витрати пігментів, підвищують адгезію, надають міцності фарбовим покриттям.

Настил – підлога риштувань і підмощувань.

Нерівності поверхні – відхилення, які виявляють за допомогою правила чи шаблона.

Ніша – заглиблення в товщині стіни, призначене для встановлення приладів опалення, шаф.

Норма виробітку (Нв) – кількість виготовленої продукції чи об’єм роботи, виконаної робітником за одиницю часу (1 год).

Норма часу (Нч) – час, потрібний робітникові певної кваліфікації для виготовлення одиниці продукції.

Нормокомплект – набір інструментів, пристосувань та інвентарю, розрахований на ефективну роботу ланки чи бригади робітників.

Нульовий горизонт – площа, що проходить на рівень підлоги першого поверху.

О

____________

Обгороджування – тимчасосо огорожа на будівельному майданчику для закріплення осей будинку.

Оброблення поверхні – надання поверхні заданого вигляду виконанням певних операцій.

Оздоблення – декоративне опорядження попередньо пофарбованих поверхонь.

Операція – частина простого будівельного процесу.

Опоряджувальні роботи – штукатурні, плиткові, облицювальні, малярні, шпалерні, паркетні.

Організація робочого місця – раціональне розміщення потрібних для роботи пристроїв, інструментів і матеріалів на ділянці, в межах якої працює робітник.

Орнамент – візерунок, побудований на ритмічному чергування й поєднанні геометричних елементів або стилізованих рослинних чи тваринних мотивів.

Охорона праці – система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, які забезпечують охорону здоров’я працездатність людини в процесі виконання роботи.

П

____________

Пандус – похила площина, що з’єднує суміжні приміщення або окремі частини підлоги, що мають різні рівні; полога площина, що іноді замінює східці.

Панелі „Декор” – облицювальний матеріал на основі гіпсокартонних листів для внутрішнього опорядження стін житлових і громадських будинків (крім дитячих закладів).

Парапет – прямокутне завершення стіни, що виступає над дахом на 0,71 м; невисока стінка, що огороджує балкон, покрівлю будинку тощо.

Патрубок – штуцер для приєднання шланга; коротка трубка для відведення газу, пари від основного трубопроводу.

Перекриття – плоскі горизонтальні конструкції, які поділяють простір будівлі по вертикалі на поверхи.

Перспектива – спосіб художнього зображення об’ємних фігур на площині залежно від уявних змін їх величини, чіткості відповідно до зорового сприйняття предметів людиною.

Підлога – елемент будівлі, який у процесі експлуатації піддається постійним інтенсивним механічним впливам.

Підмазувальні пасти – матеріали для зарівнювання дрібних вибоїн, нерівностей і тріщин. Різняться від шпаклівок тим, що не дають усадки і мають підвищену адгезію.

Підмощування – тимчасові пристосування, що встановлюються на перекритті для мурування стіни в межах поверху.

Пілястра – вертикальний прямокутний виступ із площини стіни; плоский, подібний до колони виступ на поверхні стіни чи стовпа.

Пластифікатори – складні ефіри дикарбонових кислот; прозорі однорідні олійні рідини без механічних домішок. Додають до сумішей, що містять полімери, для зменшення їх крихкості і надання гнучкості. Найчастіше застосовують ДБВ – дибутилфталат, ДМФ – діетилфталат.

Полімери – синтетичні смоли, високомолекулярні органічні сполуки.

Поясок – проміжний карниз, який розчленовує по висоті фасадну стіну на яруси.

Природні смоли – органічні речовини, продукт виділення різних рослин у процесі фізіологічного обміну чи при пораненні (каніфоль, бурштин, копал тощо).

Проект виконання робіт – технічний документ, який визначає спосіб виконання й організації робіт при спорудженні будівельного об’єкта.

Р

__________

Рама віконна – віконна рама разом із шибками.

Ригель – лінійний несівний конструктивний елемент (суцільний або решітчастий) у будинках і спорудах. Сполучає стояки, колони, слугує опорою міжповерхового перекриття.

Риштовання – легкі багатоярусні збірно-розбірні конструкції для розміщення робітників і матеріалів для виконання будівельних і ремонтних робіт на різних горизонтах.

Робоче місце – зона, в якій здійснюється трудова діяльність робітника.

Розетка – орнаментальний мотив у вигляді круглої квітки з однаковими пелюстками.

Розріз – креслення будику, розсіченого вертикальною площиною, як правило, по сходовій клітці.

С

__________

Сандрик – архітектурне оздоблення стіни будинку над віконням або дверним прорізом, зазвичай невеликий карниз, що часто завершується фронтоном.

Скло – твердий прозорий світлопроникний матеріал; будівельне скло і скляні вироби використовують для оздоблення і декорування.

Стираність – здатність матеріалу зменшуватись в об’ємі й масі під дією стиральних зусиль.

Стіни – вертикальні конструкції будівель.

Стояк – вертикальний брус, що слугує опорою.

Стрічка – вузька смужка матеріалу (шпалер, тканини та ін.).

Схема робочого місця – графічне зображення ділянки з розкладеними матеріалами, інструментами та вказаними проходами.

Сходи – конструктивний елемент будинку або споруди, призначений для сполучення між поверхами чи окремими майданчиками, розміщеними на різних рівнях.
Т

__________

Тарифна сітка – шкала, що відбиває співвідношення заробітної плати робітників різної кваліфікації.

Твердість – здатність матеріалу чинити опір проникненню в нього твердішого тіла. Визначають за шкалою твердості.

Технічна естетика – теорія промислового мистецтва.
Технологічна карта – технічна документація, що складається з креслень, схем, інструкцій щодо виконання робіт новими сучасними методами.

Технологія – наука про переробку й обробку матеріалів, способів виконання виробничих процесів, виготовлення продукції.

Тип будинку – особливості просторового розміщення несівних елементів споруди.

Трафарет (шаблон) – цупкий папір із вирізаними отворами, сукупність яких утворює малюнок.

У

___________

Усенки – зовнішні кти будівлі. Можуть бути гострими, зрізаними або закругленими.

Ф

____________

Фактура – різновид поверхонь, які здатні відбивати різні кількості світла. За фактурою поверхні поділяють на глянцеві, блискучі і матові.

Фасад – зовнішній вигляд будівель і споруд; головний фасад, дворовий, бічні. Фасад дає повне повне уявлення про зовнішній вигляд, художню виразність, пропорції будівлі.

Фільонка – кольорова або візерунчаста смужка завширшки 5 – 30 мм.

Фриз – середня горизонтальна частина фрхітектурного ордера, розміщена між архітравом і карнизом; декоративна смуга, що обрамляє площину підлоги, верх стіни тощо.

Фронтон – трикутна частина стіни, що огороджує частину горища й обрамлена по периметру карнизом.
Х

___________

Хімічна стійкість – опірність матеріалів руйнівній дії кислот, лугів та газів.
Ц

____________

Цивільні споруди – будинки, призначені для побутових, громадських і культурних цілей.

Цоколь – нижня частина зовнішньої стіни, облицьована плиткою, природним каменем або обштукатурена.
Ч

___________

Чарунка – простір між дротинами чи стрижнями у сітчастих чи гратчастих конструкціях.

Четверті – прямокутні виступи, що обрамлюють прорізи й утримують віконні і дверні блоки, які вставляють у прорізи.

Ш

______________

Шаблон – пристрій для розмічання прорізів, закладання кутів; пристрій для витягування прями-чи криволінійних гуртів.

Шліфувальна шкірка – рулонний або листовий матеріал з абразивним шаром, закріплений міцним клеєм.

Шпаклювання – процес вирівнювання поверхонь перед фарбуванням, поліруванням, фанеруванням тощо з наступним шліфуванням.

Шпатель – інструмент для нанесення шпаклівок, мастик на опоряджувані поверхні.

Щ

_____________

Щетина – жорстока пряма шерсть свиней, борсуків та інших тварин. Використовують для вигтовлення щіток і пензлів.

Щітка волосяна – застосовують для нанесення грунтовок, фарб. Щітка торцювальна – для обробки щойно пофарбованих поверхонь і надання їм шорсткувато-матового вигляду.

Я

____________

Якість – сукупність ознак виготовленої продукції, що задовольняють вимоги замовника.
[image: image19.png]



Фарби,�шпаклівки,�замазки, пасти





10% розчин �соляної �кислоти, �барвники





Масло у воді





тваринні клеї;�крохмаль,�мило





Клей галерта





Кольори





Ахроматичні





Хроматичні








_1235572491.unknown

_1235577296.unknown

_1235579304.unknown

_1235579384.unknown

_1235578672.unknown

_1235577020.unknown

_1235572461.unknown

_1116165181.unknown

