ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Професія: Електрогазозварник

Кваліфікація: 2 розряд

Тема: Наплавлення валиків на сталеві пластини у нижньому положенні шва.

Мета: Навчитись  наплавляти валики  на сталеві пластини у нижньому положенні.

Термін виконання : 4 години

Правила з БП: Користуватись справним обладнанням; мати індивідуальні засоби захисту

| Зміст завдання та послідовність виконання | Обладнання, інструмент, пристосування | Технічні умови і вказівки щодо виконання завдання | Малюнок, схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Підібрати пластину (150х100х4 мм), покласти на зварювальний стіл і перевірити правильність положення відносно горизонтального положення столу | Стіл для зварювання, пластина | Поверхня пластин має бути рівною і чистою. Для виконання ниткових та поширених валиків, застосовуємо електрод діаметром не більше 4 мм |  |
| 2. Вибрати необхідний режим зварювання за спрощеною формулою (Ізв. ₌ (20 +6 * de)* de; | Зварювальний трансформатор або інвертор | Зварювальна дуга повинна горіти без розривів протягом розплавлення всього електроду |  |
| 3. Під час наплавлення вузького валика, електроду надають два рухи: поступальний зверху-вниз; поступальний вздовж осі зварювального шва. При наплавленні поширеного валика надають три рухи: поступальний зверху-вниз; поступальний вздовж осі зварювального шва; коливальні рухи. | Індивідуальні засоби захисту (маска/щиток, костюм зварника, спец взуття, рукавички(краги) інструмент електрозварника (електроди марки УОНІ, щітка, молоточок, ) | При наплавленні ниткового або поширеного валика, необхідно правильно дотримуватись технологічного процесу, що включає правильний вибір режиму зварювання, зварювальних матеріалів, технологія маніпулювання електродом. Після того як виконаний процес зварювання, молоточком видаляється шлак. Поверхня валика повинна мати дрібно-лускову будову, з правильним початком відтворення та завершення шва. | Зразок (вигляд зверху та в розрізі) |