Управління освіти, науки та молоді

Херсонської обласної  державної адміністрації

ДНЗ « Вище професійне училище № 2 м. Херсона»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

уроку з предмету «матеріалознавство»

Тема програми №4.

«Заповнювачі для розчинових сумішей і бетонів» (6 год.)

Тема уроку :      Класифікація заповнювачів для розчинових сумішей

і бетонів. Характеристика пісків, гравію, щебеню.

Розробила:          викладач професійно-теоретичної підготовки

Чередниченко С. Я

Херсон 2018 -19

Методична розробка уроку

з предмету « матеріалознавство»

група №17,  І курс

професія « штукатур»

Тема програми № 4 :  Заповнювачі для розчинових сумішей і бетонів

( 6 год)

Тема уроку №15-16:   Класифікація заповнювачів для розчинових сумішей

і бетонів. Характеристика пісків, гравію, щебеню.

Навчальна:   сформувати в учнів знання про класифікацію заповнювачів

для розчинових сумішей і бетонів; навчити учнів орієнтуватися

у видах заповнювачів;

Розвивальна: розвивати логічність та аналітичність мислення; сприяти розвитку професійного зацікавлення

Виховна:         виховувати творче відношення та відповідальне ставлення до своєї справи,охайність, спостережливість, бажання та прагнення бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань

Методи проведення:  фронтальне опитування пройденого матеріалу з

елементами  гри : «вірю-невірю» , « сканворд»;

розповідь з елементами бесіди, використання кіно-відеофільмів,

слайдів,

Матеріально-технічне забезпечення:

комп’ютер; мультимедійний проектор,

Дидактичне забезпечення: презентація до теми уроку; відео фрагменти « Видобування річного піску»; « Виробництво щебеню»; готові бланки для відповідей;

Міжпредметні зв‘язки: технологія штукатурних робіт  «Загальні відомості про будівельні розчини»; виробниче навчання « Приготування розчинів»;

географія « Мінерали, гірські породи та корисні копалини» .

Використана література:

1. Кошман В,І. « Матеріалознавство для штукатурів» Камۥянець- Подільський: Абетка - НОВА,2007,- 192 с.

2. Кривенко «Матеріалознавство для  будівельників »– К.:     Техніка,1996 р.-352с.

План  уроку:

1.  Організаційна частина;

а) перевірка наявності учнів;

б) перевірка готовності учнів до уроку;

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

3. Повідомлення теми програми і уроку; мети;

4.Актуалізація опорних знань;

- фронтальне опитування з елементами гри   «Вірю – невірю»;

- вправа «Сканворд ».

5. Вивчення нового матеріалу.

-  Класифікація  заповнювачів;

- Характеристика гравію,щебеню пісків;

- перегляд відео фрагменту «Видобування пісків»;

- вимоги до заповнювачів;

- Гранулометричний склад заповнювачів

6. Узагальнення знань з теми

7.Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

8. Інформація-інструктаж домашнього завдання

Хід уроку

1.  Організаційна частина;

- Перевірка наявності учнів;

- Перевірка готовності учнів до уроку;

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

3. Повідомлення теми програми і уроку; мети;

- Повідомлення теми програми і уроку; мети;

- Цільова установка проведення уроку;

- Пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

4. Актуалізація опорних знань;

Завдання №1   Гра « Вірю – не вірю»   (1 правильна відповідь -0.5 бала )

1. Вапно винайшов Джозеф Аспдин                                ( ні)

2. Портландцемент – мінеральне в'яжуче,що добувають в кар'єр           ( ні)

3. Температура випалу гіпсу 1200˚С                                           ( ні)

4. Гіпсове в'яжуче має велику водопотребу.                     ( так)

5. За строком тужавлення вапно буває швидкотверде і нормальнотвердне ( ні)

6. Марка цементу характеризує його твердість.                     ( ні)

7. Вапно за походженням буває повітряне і гідравлічне.            ( так)

8. Гіпс, коли тужавіє, збільшується в об'ємі на 1% .             ( так)

9. Для виробництва білого портландцементу використовують білу глину і каолін ( так)

10. Клінкер – речовина,  з якої виготовляють гіпсове в'яжуче.     ( ні)

Завдання № 2   « Сканворд»

У сканворді знайти 10 зашифрованих термінів з матеріалознавства. 
( термін виконання - 2 хв,   1 правильна відповідь -0.5 бала )

| 1 | ПОРТЛАНД |  |  |  | 6 |  | КИПЕЛКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КЛІНКЕР |  |  |  | 7 |  | ГЛИНА |  |  |  |
| 3 | ГІДРОФОБНІСТЬ |  |  |  | 8 |  | ВАПНЯК |  |  |  |
| 4 | В'ЯЖУЧІ |  |  |  | 9 |  | ВОДОПОТРЕБА |  |  |  |
| 5 | ТВЕРДІСТЬ |  |  |  | 10 |  | ДРОБЛЕННЯ |  |  |  |
| В |  |  | О | Д | О |  | П |  | О | Т | Р |  | Е |
| П |  |  | К | Л | І |  | Н |  | К | Е | Р |  | Б |
| О |  |  | Г | І | Д |  | Р |  | О | Ф | О |  | А |
| Р |  |  | П | Е | Л |  | К |  | А | І | Б |  | Г |
| Т |  |  | И | В | Я |  | Ж |  | У | Ч | Н |  | Л |
| Л |  |  | К | Т | В |  | Д |  | І | Ь | І |  | И |
| А |  |  | В | А | Е |  | Р |  | С | Т | С |  | Н |
| Н |  |  | Д | П | Н |  | Я |  | К | Ь | Т |  | А |
| Д |  |  | Р | О | Б |  | Л |  | Е | Н | Н |  | Я |

Самоперевірка учнями тестів . Озвучення викладачем правильних відповідей

Підведення підсумків даного етапу уроку.

V. Вивчення нового матеріалу.

Викладач ( демонструючи матеріали)

Заповнювач  – складова частина  будівельного розчину, який не вступає у хімічну реакцію ні з в'яжучим, ні з водою.

Заповнювач зменшує витрати в'яжучого, усадку розчину і створює скелет розчину.

- Шановні учні ! Подивіться уважно на екран,і виберіть матеріал, який на вашу думку є основним заповнювачем в розчині.

| ПІСОК | ЩЕБІНЬ |
| --- | --- |
| ГРАВІЙ | ЦЕМЕНТ |
| ВОДА | МІНЕРАЛ |
| ПІГМЕНТ | БАРВНИК |

- Основними заповнювачами будівельних розчинів і бетонів  є пісок, гравій, щебінь.

- Запишіть класифікацію заповнювачів з екрану до зошитів

Розрізняють важкі заповнювачі з об'ємною масою понад 1200 кг/м3

(пісок, щебінь, гравій, крихта)

і легкі заповнювачі з об'ємною масою менше 1200 кг/м3

(шлаки, пемза, керамзит, тирса тощо).

Викладач

- Чим на вашу думку, гравій завжди відрізняється від щебеню?

Формою,  вагою, розміром, кольором?

Прогнозована відповідь учнів

- Формою.

Гравій - це матеріал, утворений в результаті природного руйнування (вивітрювання) вивержених чи осадових гірських порід,  або руйнування їх водою, тому має округлу обкатану форму з гладенькою поверхнею, яка погіршує адгезію в'яжучого до заповнювача, а також сприяє зниженню міцності .

Щебінь - це матеріал, який одержують подрібненням гірських порід, тому має гостру кутасту форму. Вага, колір, розмір – можуть бути однаковими.

Застосовують щебінь для приготування бетону високих марок, гравій - більш низьких.

Щебінь - матеріал з твердих гірських порід природного походження, переважно з граніту (до 90%). Його застосовують в чистому вигляді без поділу на окремі мінерали. Видобувають щебінь відкритим кар`єрним способом за такою технологією:

У брилах з твердих порід роблять отвір, куди закладають вибухівку. Після її детонації утворюються більш дрібні фрагменти.

У спеціальних дробильно-сортувальних комплексах подрібнюють отримані брили, придатні за розміром для подальшої обробки, на більш дрібні шматки.

Опрацьовують окремі фракції щебеню. Чим менше розмір каменю, тим більше сил і ресурсів витрачено на його виготовлення, відповідно, вартість матеріалу вище. ( відео фрагмент)

За крупностю  щебінь поділяють на фракції

Фракція - це максимально допустимий розмір окремо взятого каменю (зерна).

Розділяють основні і супутні фракції щебеню.

До основних фракцій  відносяться:

5-10мм, 5-20мм, 10-20мм, 20-40мм, 20-65мм, 25-60мм, 40-70мм. До супутніх фракціям відносяться: 0-2мм, 0-5мм, 0-15мм, 0-20мм, 0-40мм, 0-60мм, 2-5мм.В окремих випадках знаходять застосування фракції Фракція 0-5 мм (відсів) - від нуля до п'яти міліметрів, частіше називають  як відсів. Найменша фракція щебеню, яку можна отримати при дробленні.

Використовується для відсипки різних доріжок, дитячих та спортивних майданчиків, також в декоративних цілях

Фракція 5-20мм-  мілка;

Фракція 20-40мм – середня;  для грунтових доріг застосовується як дренаж, використовується в асфальтних покриттях, а також у деяких випадках як замінник піску. При виробництві бетонних конструкцій, що не вимагають високої міцності, в яких необхідно отримати гладкість.

Фракція 70-120мм  і  120-150мм – крупна;

150-300 мм – Бут рідко використовується, в основному для облицювання заборів, цокольної частини будинку.

Пісок – найрозповсюдженіший заповнювач,  уламкова сипка порода, що складається з  кварцових мінеральних зерен  розмірами   від 0,15 до 5 мм.

- Буває чорного, червоного, жовтого, зеленого, білого кольорів.

Піски розрізнюють природні і   штучні - подрібнені гірські породи.

Природні піски поділяють на:

- гірські (ярові) піски з гострокутною формою, з шершавою поверхнею;

- річкові і морські піски з округленою поверхнею.

( фрагмент відеофільму видобування піску)

Річкові піски менше засмічені глинястими та органічними домішками, ніж гірські.

Штучні піски  отримують шляхом дроблення гірських порід, їх  використовують не так часто, умовно поділяють на важкі і легкі .

Сировиною для важких пісків є крупні гірські  породи :

- базальт, мармур, габро, діабаз.

Сировиною для легких  пісків є органічні та мінеральні  породи :

Пемза   пористе вулканічне скло, вапняковий туф, доломіти, керамзит – переплавлена  легкоплавка глина, вулканічні шлаки - дрібні частинки, які застигли в повітрі після виверження вулкана; вулканічні туфи - дрібні гірські породи, що утворюються в результаті цементації вулканічних попелів; тощо.

Усі заповнювачі повинні відповідати таким вимогам:

- мати певне зернове сполучення (оптимальне співвідношення зерен різного розміру) для того , щоб об’єм порожнеч між зернами був мінімальним;

- поверхня зерен повинна забезпечувати гарне зчеплення із твердіючим в’яжучим;

- заповнювачі не повинні містити домішок, що перешкоджають адгезії цементного тіста до поверхні зерен.

Залежно від гранулометричного складу розрізняють піски:

крупний (Мк = 2,5),

середній (Мк = 2,5...2),

дрібний (Мк -2...1,5)

дуже дрібний (Мк = 1,5...1).

Перед визначенням модуля крупності (Мк) піску беруть 1000 г висушеного піску, просіяного через сито з отворами 5 мм, і знов просіюють його послідовно через сита з отворами 2,5; 1,5; 0,63; 0,315 і 0,14 мм.

Залишки піску на кожному ситі зважують і обчислюють часткові і повний залишок на ситах у відсотках, а також модуль крупності (Мкр.) піску.

Частковий залишок - це відношення маси залишку піску на даному ситі до маси всієї проби піску у відсотках.

Модулем крупності  (Мкр.) піску називається сума повних залишків на всіх ситах, поділена на 100% .Повний залишок - це сума часткових залишків на даному ситі і з більш крупними отворами.

Найчастіше зустрічаються піски, які складаються з кварцу з домішками слюди (водний алюмосилікат),

глини і пилу (від 0,15 до 0,005 мм) та сірки , ці домішки негативно впливають на якість зчеплення піска з в’яжучим,тому їх кількість у піску обмежується до :

1% - слюди,

2% -  сірки,

3%-  пилу, мулу.

У штукатурних розчинах не допускаються сірчані домішки більше 2% (за масою), а пиловидні частинки і мул не більше 15% (для інших будівельних розчинів - 3%), адже вони обволікають зерна і перешкоджають зчепленню їх з в'яжучим. Наявність у піску глини, мулу, миловидних речовин визначають шляхом відмучування піску. У посудині із сухим піском (1 кг) заливають воду на 20 см вище піску. Потім скляною паличкою енергійно перемішують, відстоюють і обережно зливають каламутну воду. Цей процес повторюють доти, доки вода не буде чистою, прозорою. Наявність у піску домішок

визначають за формулою:

p = G1-G2/ G1 х 100%

де G1G2- відповідно маса піску до промивання і після промивання.

Чистий пісок при розтиранні в долонях вологого піску, не мастить руки.

Для приготування спеціальних рентгенозахисних розчинів чи бетонів застосовують пісок, який одержують дробленням особливо важких гірських порід - бариту, магнезиту або чавунний дріб  розмірами 0,8...2 мм.

VІ. Узагальнення знань.

Викладач

- Для закріплення вивченого матеріалу давайте виконаємо завдання №1 на готових бланках для відповідей

Завдання №1   (термін виконання- 1 хв.)

Заповнити таблицю « Класифікація пісків»

Завдання №2 (термін виконання- 1 хв.)

На готовому бланку для відповідей у завданні №2 в таблиці з'єднайте стрілками види гірських порід ,з яких отримують важкі та легкі піски

| Штучні піски | Назва гірських порід |
| --- | --- |
| Важкі | - ракушняк - діабаз - доломіт - мармур - доломіт - базальт - вапняковий туф - габбро - пемза |
| Легкі |  |

Завдання №3 (термін виконання- 1 хв.)

Як підведення підсумків уроку по заповнювачам, виконайте завдання №3:

Вставте пропущені слова у  зміст речень з  правого стовпчика

| - Найважливішим компонентом розчину є…………………… | крихта |
| --- | --- |
| - Форма річного піску…………. | барит |
| - У пісках зустрічаються шкідливі домішки……….. і ……….. | пил |
| - У декоративних розчинах в якості заповнювача використовують ……………… | слюда |
| - У спеціальних озчинах заповнювачем є………….. | кругла |
|  | заповнювач |

VІ. Підбиття підсумків уроку.  Рефлексія .

Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- Що нового дізнались на уроці?

- Які практичні навики удосконалили на уроці?

- Де можна використати набуті знання та вміння?

- Чи знадобляться  вам ці знання, вміння та навики в майбутньому?

Аналіз причин помилок учнів та пропозиція засобів по їх усуненню;

Повідомлення та обгрунтування оцінок (балів)

Викладач

На вашому бланку для відповідей  намалюйте смайлик, який покаже вашу роботу, засвоєння матеріалу:

1 Якщо для вас урок прошов цікаво, незвично, ви із задоволенням

працювали на уроці і взяли з нього щось для себе корисне – тоді

домалюйте на смайлику посмішку.

2. Якщо на уроці у вас якісь завдання викликали труднощі, для вас урок пройшов звичайно, як завжди, і ставлення до нього у вас байдуже – домалюйте на смайлику замість посмішки риску.

3. Якщо на уроці вам було нудно, нецікаво, ви вважаєте що урок пройшов без користі і ви з нетерпінням чекали дзвоника на перерву – тоді домалюйте смайлику перевернуту посмішку (з опущеними кутиками губ).

VІІ. Інформація –інструктаж домашнього завдання.

1. З підручника Кошман В,І. « Матеріалознавство для штукатурів»

§23 на ст.49-51 детально законспектувати види важких і

легких заповнювачів, їх застосування в будівельних роботах

2. Підготуватися до написання директорської контрольної роботи,  повторити теми : “ Властивості буд.матеріалів”,

” Класифікація в'яжучих речовин”;

“ Види заповнювачів

.

ДОДАТОК 1

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ

Учня гр. 17___________________________________

ЗАВДАННЯ №1   Гра « Вірю - не вірю» (  1 правильна відповідь -0.5 бала)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАВДАННЯ № 2  Кросворд    (  1 правильна відповідь -0.5 бала)

1._____________________                            6.__________________________

2.______________________                         7___________________________

3.______________________                         8___________________________

4.______________________                        9___________________________

5.____________________                           10___________________________

ЗАВДАННЯ № 3  Класифікація пісків

ЗАВДАННЯ № 4

| Штучні піски | Назва гірських порід |
| --- | --- |
| Важкі | - ракушняк - діабаз - доломіт - мармур - доломіт - базальт - вапняковий туф - габбро - пемза |
| Легкі |  |

ЗАВДАННЯ № 5

| - Найважливішим компонентом розчину є…………………… | крихта |
| --- | --- |
| - Форма річного піску…………. | барит |
| - У пісках зустрічаються шкідливі домішки……….. і ……….. | пил |
| - У декоративних розчинах в якості заповнювача використовують ……………… | слюда |
| - У спеціальних розчинах заповнювачем є………….. | кругла |
|  | заповнювач |