ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА

ВИГОТОВЛЕННЯ ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ МЕТОДОМ ВІБРОЛИТТЯ

- Приготування бетонної суміші:

- Портландцемент (марка 500) – 1 частина;

- Гранітний відсів– 3 частини;

- Пігмент –  5% від маси цементу;

- Пластифікатор «Альянсед НК» (3 в 1) 5 % від маси цементу.

- Порядок завантаження бетонозмішувача:

Завантаження і перемішування в бетономішалці здійснюється у певному порядку: додається вода + пластифікатор + пігмент  (20 секунд перемішується), потім гранітний відсів  (перемішується 1,5-2 хв).

- Притотування форм. Форми змазуємо дизельним топливом.

- Формування на вібростолі. Розкласти форми на вібростолі максимально щільно один до одного. Готову бетонну розчинову суміш укладають у форми й ущільнюють на вібростолі до 1 хвилини.

- Витримка виробів. Після формування виробу у формах – зняти форми з вібростола і щільно скласти на піддон шарами, перекладаючи листовим матеріалом (прес – картон, пластик, жерсть) в 10 шарів. Температура витримування повинна бути не менше 15 °С.

- Розпалублення. Тротуарна плитка набирає міцність протягом двох днів. Для полегшення розпалубки форми з виробами рекомендується підігріти 2-3 хв у ванні з гарячою водою (температура 60-70 °С) або легенько вибиваємо шаблоном готовий виріб з форми.

- Зберігання. Після чого, готові вироби укладаються на транспортні піддони пошарово, ув’язуються пакувальною стрічкою в двох місцях і транспортуються на склад, де вироби повинні витримуватися  28 діб. Після чого тротуарна плитка готова до використання.